Ejercicio Nº 2:

Indique el  número de la figura del capitulo X que contenga:

1. Una mezcla de solución sólida y eutectoide: las figuras que contienen un eutectoide y solución sólida son: la 10.10 y la 10.11. Se puede diferenciar de las demás por sus estructuras, laminar (debido a la presencia del eutectoide) y los granos mas o menos equiaxiales de la solución sólida. Este compuesto se caracterizará según la cantidad de cada una de las fases que lo componen: su dureza, fragilidad y resistencia mecánica serán función de la cantidad de eutectoide  a mayor concentración de este aumentaran. Mientras que la presencia de la solución sólida le dará plasticidad.

2. Una estructura dendrítica de colada: una figura que representa una estructura dendrítica de colada es la 10.36 en la cual se ven los dendrítos. Este tipo de crecimiento ocurre en los metales puros y en soluciones sólidas con lo cual las propiedades principales de estas estructuras serán sus buenos valores de alargamiento (plasticidad), y presentaran una baja dureza.

3. Una estructura martensítica: las estructuras martensíticas provienen de tratamientos térmicos, mediante un enfriamiento brusco no se le da tiempo suficiente a los átomos para difundir, entonces se obtendrá una estructura inestable sobresaturada que distorsionará la red. Las estructuras obtenidas serán duras, frágiles y de gran resistencia a la abrasión, generalmente se les hace un tratamiento a baja temperatura (revenido) para disminuir su fragilidad. La figura que representa este tipo de estructura (grano fino y acicular) es la 10.20.

4. Una estructura parcialmente martensítica: la figura será la 10.47  donde la matriz es en parte martensítica y en parte no. Las propiedades serán similares a las del punto anterior solo que algo atenuadas.

5. Un material duro y frágil con compuesto intermetálico primario: podría ser la figura 10.35 en la que se ve el compuesto intermetálico primario como grandes agujas rodeado de eutéctico, las propiedades del material serán: gran dureza y fragilidad, el intermetálico lo proveerá de resistencia a la abrasión.

6. Un material apto para fabricar herramientas: se podría utilizar un material con una estructura martensítica y luego aplicarle un tratamiento de revenido para disminuir su fragilidad, de esta forma obtendría una gran dureza y resistencia a la abrasión con una fragilidad aceptable. La figura que representaría a este material sería la 10.22.

Dibuje cada estructura, marque con flechas los constituyentes metalográficos y agregue unas palabras sobre propiedades.

1									2

3									4

5									6