Ejercicio Nº 7:

El cobre solidifica a 1083º C y la plata a 961º C. Forman un eutéctico a 779º C con una concentración de 72% de Ag , la solubilidad sólida de Ag en cobre a la temperatura de 779º C es de 8%. La de Cu en plata es del 9%. Suponemos que a la temperatura ambiente la solubilidad sólida de ambos componentes es el 1%.

1.Dibuje el diagrama de equilibrio marcando las zonas.

2.Describir la cristalización de una aleación de 20% de Ag. Dibujar su microestructura. Dar la composición química aproximada de cada  constituyente a

600º C. Calcular el porcentaje relativo (cantidad en peso) del constituyente eutéctico de esta aleación. Hacer un dibujo aproximado de la curva de enfriamiento de esta aleación.

Al ir solidificando la aleación (a partir de los 1038 ºC aprox.) se comienzan a formar granos de solución sólida de plata en cobre () rodeados del líquido remanente, hasta alcanzar la temperatura eutéctica (779º C) a la cual todo el líquido restante se tranforma en eutéctico constituido por pequeños cristales de solución sólida  y solución sólida . Con un enfriamiento posterior las soluciones sólidas antes mencionadas ya no disuelven tanto soluto, entonces los granos de solución sólida de plata en cobre irán segregando en sus bordes al soluto en exceso en forma de solución sólida de cobre en plata (). Esto mismo ocurrirá en los pequeños cristales del eutéctico donde también se producirá segregación.

A una temperatura de 600º C tendremos granos de solución sólida de plata en cobre () que disolverá aproximadamente un 4,5% de plata. Al mismo tiempo tendremos el eutéctico formado por pequeños cristales de ambas soluciones sólidas ( y ).

El constituyente eutéctico tendrá un porcentaje de:

% Eutéctico = (AB/EB) x 100 = (30 mm/ 160 mm) x 100 = 18,8% aproximadamente en relación al peso total.

3.  Idem para la aleación de 72 % de Ag. La aleación es justo la concentración eutéctica por lo cual precipitará a la misma temperatura a 779º C formando el eutéctico constituido por las solucines  y . Al seguir enfriándose los pequeños cristales del eutéctico segregaran el soluto en exceso en los bordes de grano. A 600º C el material estará formado por el eutéctico constituido por las soluciones sólidas  y  que a esta temperatura disolverán ambas como en el caso anterior solo el 4,8 % aproximadamente del soluto. Con lo cual desde el 8 % que disolvía la plata a 779º C hasta el 4,8 % que disuelve a 600º C habrá segregado un 3,2 % de soluto como solución sólida . De manera similar ocurrirá con la solución . El porcentaje relativo del eutéctico en esta aleación es del 100%.

4. Idem para una aleación de 96 % de Ag. La aleación comienza a solidificarse aproximadamente a los 940º C donde se van formando granos de solución de Cu en Ag () que quedan rodeados por el líquido que aún no se ha solidificado. Luego al llegar a la línea de solidus ya todo el líquido restante ha solidificado quedando tan solo granos de solución sólida de cobre en plata . Al seguir descendiendo la temperatura la plata ya no disuelve tanto cobre con lo cual va a ir segregándolo en los bordes de grano como solución sólida  (solución de plata en cobre). Su microestructura estará formada por granos poligonales de solución sólida . A los 600º C la solución  habrá segregado un  5 % de soluto como solución .

5. Idem para la aleación de 96 % de Ag con enfriamiento rápido. Nuevamente al ir enfriando se van formando granos de solución  que van quedando rodeados por el líquido restante que luego al cruzar la línea de solidus ya se ha transformado en su totalidad en granos de . En este caso como el enfriamiento es rápido no se le da tiempo a la difusión con lo cual la solución  no puede segregar el exceso de soluto por lo cual queda una solución sobresaturada. Es por eso que a 600º C solo tendremos solución  sobresaturada.