b) PROPIEDADES MECÁNICAS Y ENSAYOS.

1- Clasificación de los ensayos mecánicos:

Los ensayos que se utilizan con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre el comportamiento de los materiales se pueden clasificar o dividir en tres grupos: estáticos, dinámicos de choque y de duración.

-Ensayos estáticos: son de aplicación lenta y progresiva de la carga donde la rotura del material sobreviene en el lapso de algunos minutos, pueden ser:

a) Tracción.

b) Compresión.

c) Flexión.

d) Torsión.

e) Corte.

-Ensayos dinámicos de choque: Cargas dinámicas de impacto donde la rotura del material es instantánea.

a) Tracción.

b) Flexión.

c) Torsión.

-Ensayos de duración: Aplicación de cargas estáticas o dinámicas durante días, semanas o meses.

a) Tensiones repetidas (fatiga).

b) Flexión rotativa.

c) Torsión rotativa.

d) Tracción y compresión.

e) Impactos repetidos.

f) Deformaciones en el tiempo (Creep).

g) Tracción.

A continuación veremos los ensayos mas frecuentemente utilizados y los datos acerca de las propiedades mecánicas que surquen de realizarlos.

2- Ensayo de tracción:

La prueba de tracción es la realizada más frecuentemente para determinar ciertas propiedades mecánicas. Quizás las preguntas  más simples y más importantes que debe plantearse un ingeniero acerca de un material son: "¿Qué tan resistente es?" y "¿Cuánta deformación tendrá para una determinada carga?. Por este motivo podriamos decir que las dos principales propiedades a tener en cuenta son: resistencia y plasticidad. Las respuestas se encuentran al hacer una ensayo de tracción.

Este ensayo consiste en colocar la muestra en las mordazas de la máquina de pruebas y someterla a una carga axial por medio de un sistema, generalmente hidráulico. La fuerza se indica en un disco calibrado. Si se conoce el área transversal de la muestra (éste se mide siempre cerca del centro de la longitud de la muestra, debido a que ese valor es mas uniforme y pequeño que en los extremos en donde va amordazada la muestra) puede conocerse el esfuerzo (s), como así tambien puede conocerse el alargamiento especifico o deformación (e), si se conoce la longitud original. Es decir:

s = F 			e = DL

So 			       Lo

donde:

F= carga sometida

So= sección transversal

DL= alargamiento

Lo= longitud original

Gráfico de tracción para un acero dulce.

El resultado inmediato de esta prueba es un gráfico de esfuerzo contra deformación. En la gráfica esfuerzo-deformación se pueden ver dos regiones bien definidas:

- Deformación elástica (I): es una deformación temporal y se recupera totalmente cuando se deja de aplicar la carga. Es el tramo lineal de la curva esfuerzo-deformación. Puedo aplicar la ley de Hooke.

- Deformación plástica (II): es una deformación permanente y no se recupera al eliminar la carga. Es la porción no lineal en el gráfico generada una vez que la deformación total excede el límite elástico.

A menudo es difícil precisar con exactitud el punto en el cual la curva esfuerzo-deformación se desvía de su linealidad. La convención usual es definir como resistencia a la cedencia o fluencia, la intersección entre el grafico de deformacion y una linea recta, paralela a la porción elástica y desplazada 0.2% sobre el eje de deformación. Acá aparece una primera propiedad importante, producto de realizar el ensayo de tracción, y es la resistencia a la cedencia o fluencia, que representa el esfuerzo necesario para realizar una pequeña deformación permanente en el material (punto B en el grafico).

Ahora si ponemos atención en la region elástica del gráfico, vemos que esfuerzo y deformación son proporcionales entre si, es decir:

s = E e

Inmediatamente vemos que la constante E, que depende del esfuerzo y de la deformación, es un valor propio de cada material. Es decir a materiales distintos tendremos distintas deformaciones para un mismo esfuerzo. Esta constante, es decir la pendiente de la recta del tramo elastico del grafico esfuerzo-deformación, se la conoce como módulo de elasticidad o módulo de Young y es una propiedad de suma importancia en la practica ya que nos define de algun modo la rigidez del material, esto es la resistencia a la deformación elástica. Será entonces un material mas rígido cuando mayor modulo de elasticidad tenga..

Conforme siga aplicando una carga sobre el material la deformacion plastica continua, por encima de la resistencia a la cedencia, y el esfuerzo continua subiendo hasta un valor maximo. Este esfuerzo máximo se lo llama resistencia a la tensión final o simplemente resistencia a la tensión (punto E en el grafico). Esto se debe a que en la curva esfuerzo-deformación entre al punto de cedencia y el de resistencia a la tensión, la deformacion plastica produce dislocaciones y se hace cada vez mas dificil el incremento de la densidad de dislocacion. Este fenómeno se conoce como endurecimiento por deformación y es de suma utilidad para dar forma a los metales trabajados en frio.

Otro punto a tener en cuenta es que una vez que se llega a la resistecia a la tensión, el esfuerzo comienza a disminuir. Esto se debe a que se toma como referencia las dimensiones de la muestra original. En la fuerza de tensión final, la muestra comienza a adelgazarse considerablemente, por lo tanto si consideramos el esfuerzo verdadero, es decir fuerza aplicada sobre área de la sección real en ese momento, el esfuerzo continua subiendo hasta alcanzar el punto de fractura (punto F en el grafico). Por eso se ve que el esfuerzo de falla es mas bajo que la resistencia a la tensión, y en algunos casos hasta mas bajo que el punto de cedencia, cuando en realidad el esfuerzo de falla real, esta muy por encima.

Quedan por definir otras dos propiedades funamentales de los metales, la ductilidad y la tenacidad.

La habilidad con la que un metal puede ser deformado plasiticamente se llama ductilidad. Esta propiedad se cuantifica por lo general como el porcentaje de elongacion en la falla (100.e de falla). Las implicacones practicas de esta habilidad, incluyen la formabilidad durante la formación y el alivio de altos esfuerzos locales en los extremos de grietas (concentradores de tensiones). Ademas es útil conocer si un metal no solo es fuerte si no tambien si es dúctil. Un metal muy resistente pero poco dúctil, puede ser tan inútil como uno muy deformable y con una resistencia extremadamente baja. Por lo tanto es necesario otra propiedad, que de algun modo combina ductilidad y resistencia. Esta propiedad se conce como tenacidad y esta definida como el área debajo de la curva del grafico esfuerzo-deformación. Si bien esta es la definición de la tenacidad, existen otros ensayos donde se puede obtener este valor de una forma mas practica, como puede ser el ensayo de impacto.

3- Ensayo deDureza:

Se podría definir como dureza a la resistencia de un material a ser penetrado por otro, de determinada forma y sometido a una carga conocida. En este caso hay que tener en cuenta, que el valor de dureza no se puede utilizar directamente en trabajos de diseño, como si se puede hacer con el valor de la resistencia a la tensión, por ejemplo. Es decir que el valor de la dureza no tiene significado intrínseco.

La dureza no es una propiedad fundamental del material, si no que esta relacionada con las propiedades elásticas y plásticas. Los valores obtenidos en las correspondientes pruebas solo sirve para comparar distintos materiales y tratamientos.

Entonces, la prueba de dureza se utiliza especialmente para inspección y control. Generalmente cuando se realiza un tratamiento térmico sobre una pieza, este se manifiesta en un cambio de dureza.

Las pruebas de dureza se realizan  imprimiendo en la muestra un marcador o identador de geometría determinada sometido a una carga conocida aplicada al mismo. Dependiendo del sistema de prueba, la dureza se expresa  en un número que es inversamente proporcional a la profundidad de identacion, para cierta carga y marcador determinados. Es decir que un material sera mas blando cuanto mas profundo sea la marca dejada por el identador, en las mismas condiciones. Los métodos mas comunes son los que se describen a continuacion:

Prueba de dureza de Brinell: Este dispositivo consta de una prensa hidráulica vertical manual, diseñada  para forzar un marcadorde bola dentro de la muestra. En un procedimiento estandar la prueba se hace con una bola de 10 mm de diámetro bajo una carga de 3000 kg para metales ferrosos y 500 kg para no ferrosos.La bola es presionada dentro de la muestra durante por lo menos 10 seg en los metales ferrosos y 30 seg en los no ferrosos. El diámetro de la impresión producida es medida por un microscopio que permite apreciar hasta 0.05 mm.

El numero de dureza Brinell (HB) se calcula mediante la siguiente formula:

donde:

L= carga de prueba, kg

D= diámetro de la bola, mm

d= diámetro de la impresión, mm

El numero de dureza de Brinell seguido por el símbolo HB, indica condiciones de prueba estandar, usando bola de 10 mm y carga de 3000 kg, aplicada durante 10 seg. Si se realiza en otras condiciones, estas se deben indicar. Por ejemplo: 75 HB 10/500/30, es decir bola de 10 mm y 500 kg aplicados durante 30 seg.

El numero de dureza de Brinell cuando se usa bola ordinaria (acero endurecido) se limita a 500 HB aproximadamente.

Prueba de dureza de Rockwell: Se utiliza un instrumento de lectura directo basado en el principio de medicion de profundidad diferencial. La prueba consiste en elevar una muestra contra el marcador, hasta que se le ha aplicado una carga determinada menor, que se indica en el disco medidor. Luego se aplica una carga mayor. Cuando la aguja del disco llega al reposo, se quita la carga mayor, y con la carga menor todavia en accion, el numero de dureza es medido en el disco medidor. Cuanto más grande es este número, más duro

sera el material.

Hay dos maquinas Rockwell: para secciones relativamente gruesas (probador normal), donde la carga menor es de 10 kg, y para secciones delgadas (probador superficial) aplicando una carga menor de 3 kg.

Tambien existe diversos tipos de marcadores, como pueden ser bolas de diversos diámetros y  diamantes cónicos,  como asi tambien diferentes cargas. Dichas especificaciones estan determinadas en una tabla que va de la A hasta la V. Los mas usados son la B (bola de 1/16" y 100 kg de carga) y la C (cono de diamante y 150 kg de carga). El número de dureza debe especifcarse entonces agregando HR y la escala empleada, por ejemplo:  82 HRB, es decir dureza Rockwell 82 medidos segun la escala B (bola de 1/16" y 100 kg de carga).

Las durezas Brinell y Rockwell pueden relacionarse mediante tablas y gráficos, o bien en forma aproximada mediante fórmulas empíricas dadas por institutos especializados los cuales aseguran un 90 % de aproximación.

Para HRB entre 35 y 100

HBrinell = 7300 / 130 - HRB

Para HRC entre 20 y 40

HBrinell = 1420000 / (100 - HRC)2

Para HRC mayor de 40

HBrinell = 25000 / 100 - HRC

Prueba de dureza Vickers: Se utilza un marcador piramidal de diamante de base cuadrada y con un ángulo incluido de 136º entre las caras opuestas. El intervalo de carga esta generalmente entre 1 y 120 kg. El probador de dureza Vickers funciona bajo el mismo principio que el Brinell, es decir que la dureza se expresa en términos de la carga y el area de impresión. Debido a la forma del marcador, la impresión sera un cuadrado sobre la superficie y utilizando un microscopio, se medirá la longitud de la diagonal de el mismo. El valor de la dureza saldrá de la siguiente fórmula:

HV = 1,854 P / d2

donde:

L= carga aplicada, kg

d= longitud de la diagonal del cuadrado de la impresión, mm

4- Prueba de impacto:

La tenacidad de un material se puede definió como la cantidad de energía necesaria en el proceso de deformación y rotura de una pieza. Si bien este valor se puede obtener calculando el área debajo de la curva en un diagrama esfuerzo-deformación, la prueba de impacto nos determinará la fragilidad o capacidad de un material de absorber cargas instantáneas, por el trabajo necesario para producir la fractura de la probeta de un solo golpe, el que se refiere a la unidad de área. A este nuevo concepto se lo conoce como resilencia y tampoco nos ofrece una propiedad definida del material, sino que constituye un índice comparativo de plasticidad, con respecto a las obtenidas en otros ensayos realizados en idénticas condiciones.

El funcionamiento de la maquina de impacto es muy sencillo. La misma cuenta con un péndulo oscilante de peso fijo, que se eleva a cierta altura. Al liberarse el péndulo desde esa posición la energía potencial con la que contaba, se transforma en cinética, hasta que golpea a la muestra. Entonces parte de esa energía que traía se utilizará para romper la pieza, y parte para elevar el péndulo al otro lado de la máquina. El peso del péndulo, multiplicado por la diferencia de alturas indicará la energía absorbida por la muestra. Para dar control sobre el proceso de fractura, se hace una ranura o muesca para concentrar todo el esfuerzo en esa zona. Para estas pruebas se utilizan dos tipos: muesca ojo de cerradura y muesca en V. Asimismo se utilizan dos muestras, la Charpy y la Izod.

El resultado neto de la prueba es someter a la muestra muy rápidamente a la deformación elástica, la deformación plástica y finalmente la fractura.

Este ensayo no da la tenacidad verdadera, si no su comportamiento en función de una determinada muesca, sin embargo los resultados son útiles para propósitos de comparación. En general se espera que los  metales con grandes valores de resistencia como de ductilidad, tengan también grandes valores de tenacidad.

c) DEFORMACIÓN PLÁSTICA EN FRÍO Y EN CALIENTE.

Cuando un material se tensa por debajo de su limite elástico, la deformacion resultante es temporal. La supresión del esfuerzo da como resultado el retorno gradual a sus dimensiones originales. En cambio, cuando un material se tensa mas allá de su límite elástico, tiene lugar una deformación plástica o permanente. La posiblidad de que un metal se deforme plásticamente, es quizás la característica mas relevante en comparación con otros materiales.

Todas las operaciones de formado como pueden ser laminado, forjado, estrusión y prensado, tienen que ver con esta característica fundamental de los metales.

Cuando un material se deforma plasticamente tiende a hacerse mas duro, al mismo tiempo que la intensidad del endurecimiento por trabajado disminuye conforme la temperatura aumenta. Por lo tanto cuando un material se deforma plasticamente a una temperatura elevada, dos efectos opuestos se dan al mismo tiempo: un endurecimiento debido a la deformación plástica y un reblandecimiento debido a la recristalización. A una cierta temperatura, debe haber entonces un balance entre estos dos efectos. Si el material se trabaja por encima de esa temperatura, se conoce como trabajo en caliente. Análogamente, si trabajo es por debajo, se llamará trabajo en frío.

Los terminos frío y caliente, no tienen el mismo significado ordinario; por ejemplo el plomo y el estaño, cuya temperatura de recristalización es inferior a la ambiente, puede trabajarse en caliente a esta temperatura,     en cambio el acero, con alta temperatura de recristalización se podrá trabajar en frío a 540 ºC.

1- Trabajo en frío:

Como ya dijimos, cuando un material se tensa mas allá de su limite elástico, tiene lugar una deformación plástica o permanente. La deformación plastica puede tener lugar por deslizamiento, por maclaje o una combinación de ambos procesos.

Deslizamiento: Si el monocristal es esforzado tensilmente, este se alarga en forma ligera, aparece un escalón sobre la superficie indicando un desplazamiento relativo de una parte del cristal con respecto al resto  y la elongación se detiene. Al aumentar la carga se producira un movimiento en otro plano paralelo, produciendo otro así escalon. Cada alargamiento sucesivo necesitará un esfuerzo aplicado mayor y resulta en la aparición de otro escalón que es realmente la intersección de un plano de deslizamiento con la superficie del cristal.

La investigación de la orientación del plano de deslizamiento respecto al esfuerzo aplicado indica que el deslizamiento se presenta como resultado de un simple esfuerzo cortante. El deslizamiento ocurre en direcciones en que los átomos están mas empaquetados, ya que esto requiere la minima cantidad de energía.  Como las filas de empaquetamiento mas compactas estan mas separadas entre si que las menos compactas, estas pueden deslizarse entre si con menos interferencias.

Si los planos de deslizamiento son paralelos o perpendiculares a la direccion del esfuerzo aplicado, no puede haber deslizamiento, el material se deforma por maclaje o se fractura.

El mecanismo de deslizamiento se produce aplicando una fuerza tangencial al plano de deslizamiento, lo que provoca un plano extra de atomos encima del plano de deslizamiento, llamado dislocación. Esta dislocación se mueve a traves del plano de deslizamiento y deja un escalón cuando sale a la superficie del cristal. Cada vez que la dislocación se mueve a traves de un plano de deslizamiento, el cristal se mueve un espacio de un átomo. Eventualmente esta resistencia o distorsión del plano de deslizamiento llega a ser tan grande como para trabar la dislocación en la estructura cristalina, y el movimiento se detiene.

La combinación de un plano de deslizamiento y una dirección de deslizamiento se conoce como sistema de deslizamiento. La direccion de deslizamiento  es siempre la de mas denso empaquetamiento atómico en el plano de deslizamiento y el factor mas importante en el sistema de deslizamiento.

Maclaje: Es un movimiento de planos de átomos en la red, paralelos a un plano específico (de maclaje) de manera que la red se divide en dos partes simetricas diferentemente orientadas. En este caso el plano y la direccion de maclaje no son necesariamente los mismos que los del proceso de deslizamiento. A diferencia del deslizamiento, en el maclaje los átomos se mueven una cantidad fraccionaria de espacios, dependiendo de su distancia desde el plano de maclaje.

Las dos operaciones descritas anteriormente, se refiere a la deformación de monocristales.Generalmente los materiales comerciales estan compuestos por granos policristalinos, es decir con granos orientados al azar. Cuando un material policristalino esta sujeto a un esfuerzo, el deslizamiento empieza primero en aquellos granos en el que el sistema de deslizamiento se halla mas favorablemente situado. Como se debe mantener el contacto en las fronteras de grano, podria necesitarse la acción de mas de un sistema de deslizamiento. La rotación hacia el eje de la tensión coloca otros granos, al principio menos favorablemente orientados, en una posición donde ahora se pueden deformar. Conforme avanza la deformación, los granos tienden a alargarse en la dirección de flujo. El material muestra ahora una orientación preferente, lo que resultará en propiedades un poco distintas.

Un metal de granos finos orientados al azar, poseerá propiedades idénticas en todas las direcciones, pero  un material con orientación de granos preferentes, tendrá propiedades direccionales.

No todo el trabajo hecho en la deformación se disipa en forma de calor, mas bien parte de él es almacenado en el cristal como un incremento de energía interna. Por lo general esta energía interna se encontrará almacenada en las fronteras de grano.

Todas las propiedades de un metal que dependan de la estructura reticular, se ven afectadas por la deformación plástica o por el trabajo en frío. La resistencia a la tensión, la resistencia a la fluencia y la dureza aumentan, mientras que la ductilidad disminuyen. La rapidez con la que aumentan la dureza y la resistencia no es la misma. La dureza aumenta mas rapidamente en el primer 10% de reducción, en tanto la resistencia aumenta casi en forma lineal. Por el contrario, la ductilidad sigue un a trayectoria opuesta a la dureza, una gran disminucion en el primer 10% y luego una disminución con una rapidez menor.

La distorción en la estructura reticular impide el flujo de electrones por lo que la conductividad eléctrica disminuye, en forma mas apreciable en las aleaciones y muy leve en los metales puros.

Tambien, el aumento de la energía interna en las fronteras de grano, hace al material mas suceptible a la corrosión intergranular, con lo cual se reduce la resistencia a la corrosión.

2-Trabajo en caliente:

Se llama recocido al proceso mediante el cual la estructura distorsionada de la red trabajada en frio retorna a un estado libre de tensiones por medio de la aplicación de calor. Este proceso se realiza totalmente en el estado sólido y generalmente le sigue un enfriamiento lento en el horno desde la temperatura deseada. El proceso de recocido cuenta con tres etapas: recuperación, recristalización y crecimiento de grano.

Recuperación: es un proceso a baja temperatura y los cambios en las propiedades no generan un gran cambio en la microestructura. El principal efecto es el alivio de esfuerzos internos producto del trabajo en frio, para impedir asi el agrietamiento por las tensiones de corrosión o para hacer mínima la distorsión producida por esfuerzos residuales.

Recristalización: conforme se alcanza la temperatura superior del intervalo de recuperación, aparecen nuevos cristales en la microestructura, los cuales tienen la misma composición y estructura reticular que los granos originales no deformados y no estan alargados, si no que son aproximadamente uniformes en sus dimensiones . Los nuevos cristales suelen aparecer en las porciones del grano mas drásticamente deformadas, por lo general en los límites de grano y los planos de deslizamiento. La recristalización tiene lugar mediante una combinación de nucleación de granos libres de deformación y el crecimiento de estos núcleos para abarcar todo el material trabajado en frío.

El termino temperatura de recristalización se refiere no a una temperatura definida debajo de la cual el proceso de recristalización no ocurrira, si no a la temperatura aproximada a la que el material altamente trabajado en frio se recristaliza por completo en una hora.

Crecimiento de grano: los granos grandes tienen mayor energía libre que los pequeños. Esto se asocia con la menor cantidad de área de frontera de grano, por tanto, en condiciones ideales, el menor estado de energía para un metal sería aquel que tendría si estuviera formdo por un solo cristal. Esta es la fuerza que impulsa el crecimiento de grano. Oponiéndose a esta fuerza se encuentra la rigidez de la red. Conforme la temperatura aumenta, la rigidez de la red disminuye y la rapidez de grecimiento de grano es mayor. A cualquier temperatura dada hay un tamaño de grano máximo, punto donde estos dos efectos estan en equilibrio.

Como el recocido comprende la nucleación y el crecimiento de grano, los factores que favorecen la nucleación rapida y el lento crecimiento daran como resultado un material de grano fino, por el contrario, aquellos que favorecen la nucleación lenta y el rapido crecimiento, dara como resultado un grano grueso.

Los factores que determinan el tamaño de grano final son:

-Grado de deformación previa: Este es el factor mas importante. Si se aumenta la cantidad de deformación previa, se favorecerá la nucleación y disminuira el tamaño de grano final. A mayores grados de deformación, estara presente un mayor número de puntos de alta energia, dando lugar a una recristalización desde un mayor numero de núcleos y, por último, a un mayor numero de granos, obteniendo continuamente un tamaño de grano menor.

-Tiempo a la temperatura de recocido: Aumentar el tiempo a cualquier temperatura superior a la de recristalización favorece el crecimiento de grano e incrementa el tamaño de grano final.

-Temperatura de recocido: Cuanto menor sea la temperatura por encima de la temperatura de recristalización, mas fino sera el tamaño de grano final.

Como el recocido total devuelve al material una estructura reticular libre de tensiones internas, es esencialmente un proceso de reblandecimiento. El material vuelve a obtener casi sus propiedades originales, por lo tanto durante el recocido la dureza u la resistencia disminuyen, mientras que la ductilidad aumenta.

La mayoria de las formas metalicas se producen a partir de lingotes colados. Para fabricar hojas, placas, varillas, etc., a partir de los lingotes, el metodo mas económico es el trabajo en caliente. Sin embargo en el caso del acero, este proceso hace que reaccione el oxígeno conforme el material se enfria hasta la temperatura ambiente, produciendo una capa de oxido conocida como escama.

No es posible trabajar el material en caliente a un tamaño exacto, debido a los cambios dimensionales que tienen lugar durante el enfriamiento. Por otro lado el material trabajado en frio puede mantenerse a estrechas tolerancias, esta libre de escamas superficiales, pero requiere de mas potencia para deformarse, por lo tanto es mas costoso producirlo. Generalmente las reducciones iniciales de dimensiones se llevan a cabo estando el material a altas temperaturas, para luego trabajar en frio las reducciones finales, aprovechando asi las ventajas de ambos procesos.

La temperartura a la cual se termina el trabajado en caliente determinara al tamaño de grano disponible para el trabajo posterior en frio. Inicialmente se utilizan temperaturas mas altas para promover la uniformidad del material y los grandes granos resultantes permiten una reducción en dimensiones mas económica durante la primera parte del trabajo subsecuente. Conforme el material se enfria y el trabajado continua, el tamaño de grano disminuira, llegando a ser muy fino justo arriba de la temperatura de recristalización. El control adecuado de la temperatura de recocido determinará el tamaño final de grano requerido para el tabajado en frio posterior. Aunque el material de grano grueso tiene mejor ductilidad, la no uniformidad de la deformación de un grano a otro origina un problema de apariencia en la superficie. Por lo tanto la selección del tamaño de grano es factor determinado por la operación de formación en frio específica que se utilizará.

Procesos de formación:

Fundición: La mayoria de los metales son procesados fundiendo primeramente el metal en un horno cuya función es obtener metal fundido. Luego este se vacia en un molde de refrigeración directa y fundido semicontinuo, donde se obtiene los lingotes fundidos que luego seran utilizados para diferentes aplicaciones. La fabricacion de los productos mediante otros procesos, como pueden ser laminado o estrución, comienza siempre a partir de los lingotes obtenidos en la fundición.

A escala mas pequeña, se puede dar forma a los metales fundidos, introduciéndolos en un molde que tenga la forma del producto a fabricar, y usualmente con un trabajo de maquinado u otra operación de acabado, se le da la forma final.

Laminado: se utiliza para fabricar láminas y planchas de gran longitud, y con secciones transversales uniformes. Existe la laminación en caliente y en frío. La primera se utiliza especialmente al principio para producir grandes reducciones, gracias a que cuando el metal está caliente, auumenta la plasticidad del mismo y hay que entregar menos energía para poder realizar la operación. Antes de que se produzca la laminación en caliente, los lingotes en láminas y planchas se precalientan a una alta temperatura y se mantienen en un horno. Después de ser extraidos del horno de precalentamiento, los lingotes son laminados en un tren de laminación y desbaste reversible. El laminado en caliente continua hasta que la temperatura de los desbastes planos cae tan baja que se hace muy difícil que la laminación prosiga. Entonces el desbaste plano se vuelve a calentar y se prosigue de esa manera hasta llegar al espesor deseado.

El proceso de laminado en frío se realiza luego de calentar el metal, en un proceso llamado recocido, efecto que reblandece el metal con el fin de eliminar cualquier defecto introducido en el laminado en caliente. El proceso es similar al laminado en caliente, solo que éste se efectúa a temperatura ambiente.

Estrusión: La estrusión es un proceso en el cual un material bajo grandes presiones ve reducida su sección transversal al ser forzado a pasar a traves de una abertura. Para la mayoria de los metales este proceso se utiliza para producir barras cilíndricas o tubos huecos. En los metales mas facilmente estruibles tales como el aluminio, cobre y alguna de sus aleaciones, las formas con secciones transversales irregulares son también las de producción mas común. Algunos metales son sometidos a la estrución en caliente para facilitar el proceso. Durante la estrusión, el metal de la barra que esta contenida en la cámara de prensa es forzado por un pistón a pasar por la boquilla hasta que el metal es deformado uniformemente en una larga barra con la sección deseada. los dos principales procesos de estrusión son la estrusión directa y al indirecta. En la directa, la barra es introducida en una cámara de prensa para ser forzada directamente por el pistón. En cambio en la indirecta, un pistón hueco sujeta la boquilla y el lado opuesto de la cámara está cerrado por una placa. Las fuerzas de fricción y la potencia requeridas para este proceso son menores, sin embargo las cargas que pueden ser aplicadas usando el pistón hueco son menores que en la estrusión directa.

Forjado: La forja es otro metodo primario de conversión de metales en formas útiles. En este proceso, el metal es golpeado o prensado a la forma deseada. La mayor parte de las operaciones de forja se llevan a cabo con el metal caliente, aunque en algunas ocasiones puede forjarse tambien en frío. Hay dos tipos principales de forja, con martillo y con prensa. En la forja con martillo, se efectúan repedidos golpes sobre la superficie del metal en cambio en la forja con prensa el metal es sometido a una lenta furza de compresión.

En general el proceso de forja se utiliza para producir formas irregulares, las cuales requieren cierto trabajo para mejorar la estructura del metal por reducción de la porosidad y refinamiento de la estructura interna. Por ejemplo, una llave que ha sido forjada será mucho mas resistente y menos fragil que otra que ha sido moldeada o fundida. A veces la forja se utiliza para modificar la estructura de tochos de algunos metales fuertemente aleados (por ejemplo algunas herramientas de acero), de tal modo que el metal se vuelva mas homogéneo y menos propenso a quebrarse durante el trabajo posterior.