Ejercicio Nº 1:

Indique el  número de la figura del capitulo X que contenga:

1. Un eutéctico: la figura que contiene un eutéctico es la 10.34 y se puede diferenciar de las demás por su estructura globular y su grano mas fino. Esta estructura se caracterizará por su dureza y buena resistencia mecánica y tenacidad. Tendrá una excelente colabilidad, sin presentar fisuras en la solidificación pero su plasticidad será prácticamente nula.

2. Un eutectoide: se puede apreciar un eutectoide en la figura 10.18 en la cual se aprecia su estructura laminar alternada entre los dos compuestos que lo forman. Sus características principales serán: su gran dureza, poca maquinabilidad y buena resistencia mecánica. Mediante un calentamiento posterior y manteniendo la temperatura de precipitación durante un cierto tiempo es posible globulizar estas estructuras laminares.

3. Una solución sólida con deformación en frio: en la figura 10.3 se ve como el grano sufrió una deformación en el sentido en que fue deformada la pieza, al parecer además de la solución sólida existe otra fase pero su proporción es muy pequeña comparada con la de la solución. Debido a la deformación sufrida por los granos las propiedades mecánicas serán distintas a las de una solución sólida sin deformación. La resistencia mecánica aumenta en dirección longitudinal y disminuye en dirección transversal a la deformación. También aumenta la dureza del material y disminuye su ductilidad, además como consecuencia de la deformación aumentan los valores de fluencia y el límite de rotura.

4. Una solución sólida deformada y totalmente recristalizada: este proceso se puede encontrar en la figura 10.5.a. en la cual el grano (solución sólida) fue totalmente regenerado y es casi imposible ver la deformación anterior. En este caso como en el anterior también encontramos granos de otra fase en cantidades muy pequeñas, pero podemos inferir que hubo una deformación ya que los granos de este se nota el sentido de la misma. Las propiedades serán muy similares a las de una solución sólida, baja dureza, buenos valores de ductilidad, poca fragilidad y baja resistencia mecánica.

5. Una solución sólida deformada y parcialmente recristalizada: la estructura será como la de la figura 10.4 donde vemos como algunos granos han sido regenerados mientras que otros aún están deformados. La aleación puede ablandarse debido al alivio de tensiones ya que se ha eliminado parte de su distorsión.

6. Una solución sólida recristalizada con sobrecalentamiento: el sobre calentamiento provoca un aumento notorio en el tamaño del grano como se ve en la figura 10.5.c. en la cual el grano de la solución sólida aumentó su tamaño comparado con la figura 10.5.a.. Esto le confiere al material buena plasticidad debido a que hay poco borde de grano (comparado con el volumen total) que oponga resistencia a la deformación, a su ves tendrá bajos valores de dureza y resistencia.

Dibuje cada estructura, marque con flechas los constituyentes metalográficos y agregue unas palabras sobre propiedades.

Eutéctico						                 Eutectoide

Solución sólida con deformación en frio			Solución sólida deformada y totalmente recristalizada

Solución sólida deformada					Solución sólida recristalizada

y parcialmente recristalizada				               con sobrecalentamiento