Ejercicio Nº 8:

Describa el proceso de solidificación de las aleaciones Bi-Sn (Bismuto-Estaño) de: 60% Bi, 10% Bi, 40% Bi, y de  80% Bi. Dibuje la curva de enfriamiento aproximada de cada una. Dibuje su microestructura y de una idea aproximada de las propiedades de cada aleación (con enfriamiento lento).

Aleación de 60% de Bi: En un principio tendremos una solución líquida de Sn-Bi la cual al llegar a la temperatura de 139º C solidificará totalmente como eutéctico, ya que es justo la concentración eutéctica. El eutéctico estará formado por 2 soluciones sólidas, la solución sólida de

Bi en  Sn a la que llamamos  y la solución sólida de Sn en Bi a la que denominamos . Las 2 fases aparecen en capas alternas porque esta configuración necesita  que la difusión atómica ocurra sólo en distancias relativamente cortas. Mediante un enfriamiento posterior cada una de las soluciones irán segregando algo de la otra en los bordes de grano. Este material es el de grano mas fino de todo el diagrama por lo cual será mas duro, tenaz, y resistente que cualquier otra aleación del diagrama. Tiene además excelente colabilidad, sin presentar fisuras de solidificación.

La curva de enfriamiento podría ser la siguiente:

Microestructura

Aleación de 10% de Bi: En este caso también partimos de una solución líquida de Sn-Bi en la cual al comenzar la solidificación a unos 225º C (línea de líquidus) empezaran a aparecer granos de solución sólida  (de Bi en Sn) que irán quedando rodeados del líquido remanente, los granos irán creciendo y al chocar unos con otros formaran el borde de grano hasta que se complete la solidificación a la temperatura aproximada de 190º C (línea de solidus). Pero luego, al seguir enfriándose, la solución sólida  tendrá menor capacidad de contener soluto por lo cual comenzará a segregarlo en forma de solución sólida  en los bordes de grano. Las propiedades de este material serán similares a las de una solución sólida, aunque la presencia de otra fase(segregada durante el enfriamiento) hace que tenga menor plasticidad y tenacidad y mayor resistencia mecánica, la colabilidad será mala, aparecerán fisuras de solidificación y  porosidades en zonas extensas.

La curva de enfriamiento de esta aleación sería de esta forma:

Microestructura:

Aleación de 40% de Bi: Nuevamente partimos de una solución líquida en la cual, a una temperatura aproximada de 183º C (línea de líquidus), comenzarán a formarse granos de solución sólida  que a medida que van creciendo irán dejando entre ellos remanentes de la solución líquida. Esta última al llegar a la temperatura eutéctica, de 139º C, el líquido remanente solidificará como eutéctico formado por ambas soluciones sólidas ( y ) que tendrá forma globular. A medida que sigue el enfriamiento se producirá una segregación en ambas fases constituyentes tanto  como  debido a que al disminuir la temperatura también disminuirá la solubilidad de ambas. Con lo cual de los granos de , tanto de los formados anteriormente como de los que constituyen el eutectico, se producirá una segregación de solución sólida . Mientras que de la solución sólida  que es componente del eutéctico también se producirá una segregación de  aunque en menos cantidad, ya que la solubilidad de Sn en Bi es casi nula entre los 139º y 0º  C. Todas las segregaciones mencionadas se producen mediante la difusión por lo cual el enfriamiento debe ser lento para que se mantenga el equilibrio dándole tiempo a la difusión.

La estructura metalográfica de este compuesto estará formada por granos de solución sólida  rodeados de eutéctico dado que a las segregaciones producidas no las consideramos porque no tendrán mayor importancia ya que serán cantidades muy pequeñas. Las propiedades de esta aleación serán: mayor dureza y colabilidad que la solución sólida pura y menos plasticidad. Tendrá mejor fluidez y no presentará fisuras de colada.

La curva de enfriamiento de esta aleación sería de esta forma:

Microestructura:

Aleación de 80% de Bi: Esta aleación comenzará a solidificar partiendo de una solución líquida en la cual comenzara el proceso de nucleación y crecimiento de granos de solución sólida  (Sn en Bi), esto comenzará a ocurrir a los 200º C aproximadamente que es donde comienza la solidificación según la curva de líquidus y continuará ocurriendo hasta llegar a la temperatura eutéctica (139º C). A esta temperatura el remanente líquido solidificará como eutéctico formado por ambas soluciones sólidas ( y ). Al producirse el enfriamiento posterior ocurrirá como en el caso anterior una segregación debido a las diferencias de solubilidad de ambas soluciones sólidas. Por lo tanto la micrografía de esta aleación revelará granos de solución sólida  rodeados de eutéctico, con pequeñas segregaciones de a y tanto en los bordes de granos de  como en  y  del eutéctico (Si bien ambas solubilidades disminuyen, la de en  lo hace en mayor medida, por lo tanto tendremos mas segregaciones de ). Las propiedades del material serán muy similares al anterior, tendrá una buena fluidez, por lo tanto buena colabilidad, y será de mayor dureza y tenacidad que la solución sólida pura.

La curva de enfriamiento de esta aleación sería de esta forma:

Microestructura: