Ejercicio Nº 9:

Cual es el tratamiento térmico aplicable a la aleación de Bi-Sn. Elabore la especificación del tratamiento térmico, la composición de la aleación óptima para ese fin, y de una idea de sus propiedades.

Diagrama de fases de Bi-Sn:

Un tratamiento térmico que sería posible hacerle a esta aleación sería el de endurecimiento por precipitación o también llamado endurecimiento por envejecimiento. Este tratamiento térmico resulta uno de los mas importantes para aleaciones no ferrosas. Para poder aplicar este tratamiento es necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: que la solubilidad máxima de un componente en otro sea considerable, del orden de varios porcentajes,  y que el límite de solubilidad del componente principal disminuya rápidamente al disminuir la temperatura. Estas condiciones las cumple el diagrama Bi-Sn, en el cual la solubilidad máxima de Bi en Sn es de 20% a 139º C y va disminuyendo velozmente hasta ser casi nula a temperatura ambiente. En este caso las composiciones de aleaciones que pueden endurecerse por envejecimiento son las comprendidas entre 20% de Bi (maxima solubilidad de Bi en Sn) y 10% de Bi aproximadamente, obteniéndose el mayor efecto de endurecimiento con la aleación de 20% de Bi. Para este problema  una aleación de 18% de Bi.

El endurecimiento por precipitación se consigue mediante dos tratamientos térmicos diferentes. El primero es un tratamiento térmico de disolución en el que los átomos de soluto se disuelven para formar una disolución sólida monofásica. En este caso calentamos el material a una temperatura dentro del campo de fase , la cual podría ser de 130º C, y esperar hasta que toda la fase  presente se disuelva completamente. Tendremos entonces una solución sólida homogénea. A continuación se enfría rápidamente (a temperatura ambiente) de modo que se dificulte la difusión para prevenir la formación de fase , obteniendo así una solución sobresaturada de Bi. En este estado la aleación obtenida será poco resistente y relativamente blanda.

Seguidamente se aplicará el tratamiento térmico de precipitación el cual consiste en calentar la solución sólida sobresaturada  (obtenida anteriormente) a una temperatura intermedia dentro de la región bifásica, la cual podría ser 80º C, temperatura a la cual la difusión es apreciable. La fase precipitada  comienza a formarse como partículas finamente dispersas, proceso que a veces se denomina “envejecimiento”. Después de permanecer el tiempo suficiente a esta temperatura, la aleación se enfría a temperatura ambiente a una velocidad que generalmente no tiene importancia. La resistencia y la dureza de esta aleación dependerán de la temperatura de precipitación de la fase , en este caso 80º C y del tiempo de envejecimiento a esta temperatura.

Al incrementar el tiempo la resistencia aumenta hasta alcanzar un máximo y finalmente disminuye, asimismo disminuye la ductilidad. Mientras que al aumentar la temperatura de envejecimiento se acelera el proceso. La disminución de resistencia y dureza que ocurre después de largos períodos de tiempo se conoce como sobreenvejecimiento.

En algunas aleaciones el envejecimiento ocurre a temperatura ambiente durante largo períodos de tiempo. De esta forma obtendremos una aleación que será mas dura y resistente que si no se le aplicara el tratamiento térmico y a su vez perderá ductilidad.