Introducción

La pieza a conformar es un elemento mecánico de un automovil (Renault 9-11), comunmente llamado "triceta", cuya finalidad es transmitir el movimiento de rotación desde el diferencial al semieje mediante un agujero estriado.

Debido a los esfuerzos a los que esta sometida, principalmente las estrías, partiremos de un material producido mediante forjado, mara mejorar así las propiedades mecánicas, sobre todo en las partes mas solicitadas. Además se le proporcionará un tratamiento térmico de temple con posterior revenido con la misma finalidad.

El material elegido, cuyas características son compatibles con lo dicho anteriormente, es el acero SAE 1045.(Foto triceta)

1- DATOS

1-1 Material.

A) Calidad en símbolos SAE o IRAM (norma IRAM-IAS 1045)

ESPECIFICACIÓN    ACERO SAE 1045

ASTM	1045

AFNOR	XC 42

UNI  	C45

DIN	Ck 45

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)

C	0,43 - 0,50

Mn	0,60 - 0,90

P máx	  0,04

S máx	0,05

Si	0,10 - 0,30

PROPIEDADES MECÁNICAS (laminado en caliente)

Resistencia a la tracción	650 - 770 Mpa

Tensión de fluencia	390 - 460 Mpa

Elongación (25 mm)	16 - 24%

Modulo de Young	207 Gpa

Modulo de Poisson	0,30

PROPIEDADES FÍSICAS

Densidad (20 ºC)	7,86 g/cm3

Punto de Fusión	1495-1520 ºC

Conductividad Térmica	52 W/(m ºK )

Conductividad Eléctrica	 5.9 W/(m)

CARACTERÍSTICAS

Dureza Brinell	197 - 229 HB

Maquinabilidad	65 %

Propiedades Características

Acero al carbono de mediana resistencia, apto para conformado de piezas forjadas. Generalmente se utilizan en estado de templado y revenido, o eventualmente con un temple superficial.

Usos Recomendados

Principalmente para la fabricación de bielas, cigueñales, arboles y palieres.

B) Dureza en casos especiales

La dureza requerida será obtenida mediante tratamiento térmico como se explicará en el punto que sigue.

C) Tratamientos Térmicos en casos especiales(norma IRAM-IAS 1045)

En este caso, como se dijo anteriormente, la pieza contará con un tratamiento térmico de temple con posterior revenido. El temple se realizará a una temperatura de 815 ºC y se procederá luego a un enfriamiento brusco en agua. El revenido será a 400 ºC durante 2 horas. Con este tratamiento obtendremos las siguientes propiedades:

s max		975 MPa

s 0,2		750 MPa

HB		290

1-2 Dimensiones

A) Esquema, gráfico, plano o pieza.

Geometría de la  Estría:

Las dimensiones de la estría son las que se muestran a continuación:(plano estria)

B) Ajustes y Tolerancias(norma DIN 7154-7155)

Existen 2 elementos de la pieza que estén sujetos a ajustes:

El primero es el agujero estriado donde irá alojado la estría del semieje correspondiente. El ajuste elegido es H7-n6 debido a que la triceta debe ir fija en el semieje, para evitar que haya juego en las estrías y evitar así el desgaste de las mismas.

El otro elemento con ajuste es la zona donde luego iran alojado los rodillos. Los mismos deben deslizar por lo tanto el ajuste elegido es h6-H7.

Con respecto a las tolerancias libres se utilizará la calidad tipo IT 9, que es un tipo de calidad normal para una máquina de gran producción.

1-3 Terminación Superficial

Según el plano hay 2 rugosidades a tener en cuenta. Un brochado y un rectificado. Como el material de partida será obtenido mediante forjado, donde no se especifique, la rugosidad en esas zonas será de 6.3 mn.

En las dos zonas mencionadas anteriormante se optó por los siguientes valores de rugosidad: 1.6 mm y  0.8 mm respectivamente.

Dichos valores fueron extraidos de la Norma IRAM 4537 (adjunta), mediante la cual se comprueba que mediante el  Brochado y el Rectificado se obtienen perfectamente las rugosidades antes mencionadas.

A) Símbolos: Ver norma IRAM 4157

B) Grupos de valores: Ver norma IRAM 4537

1-4 Cantidad

2- DESARROLLO

2-1 Plano según norma IRAM

2-2

A) Determinar dimensiones del material de partida

Forma del material de partida :  Se partira de una pieza conformada por forja cuyas

dimensiones seran las explicadas a continuación.

B) Calcular los pesos de la pieza y del material de partida y estimar el porcentaje de desperdicio del material.

Material de partida:

Volumen:              17.1 cm³

Peso:		V.d = 17.1 cm³. 7.86 g/cm³ =  134.4 g

Pieza terminada:

Volumen:              15.8 cm³

Peso:		V.d = 15.8 cm³. 7.86 g/cm³ =  124.2 g

Pérdida de material:

134.4 g - 124.2 g  = 10.2 g

10.2 g x 100/134.4 g = 7.6 %	(dibujo de tricetas 3d)

C) Control de calidad

Debido a la gran producción seria necesario verificar la calidad del material de partida. Por

eso seria importante que el proveedor nos entregara un certificado acreditando un analisis

quimico y un analisis mecanico. De cualquier forma en la medida de lo posible, no estaria de

mas realizar algunos ensayos con el fin de verificar la calidad del material.

Entre los ensayos mecanicos uno de los mas importantes es el ensayo de traccion, cuyos

resultados servirian para comprobar la resistencia del material. Tambien podriamos realizar un

ensayo de dureza Brinell, ya que necesita menos preparacion y maquinaria que un ensayo de

traccion y con los valores obtenidos es posible inferir indirectamente los valores de resistencia.

Además de estos ensayos mecanicos, seria necesario un analisis quimico y/o metalográfico para

verificar que el acero SAE 1045 cumple con las especificaciones que dice la norma.

Luego de realizar el tratamiento térmico, se podria realizar un ensayo de dureza, para verificar

que los valores obtenidos son los esperados y el temple y revenido se realizaron correctamente.

D) Esquema del progreso de mecanizado. Croquis. Diagramar las unidades, estudiar la cadencia de producción y los movimientos del material.

El material de partida será forjado con las dimensiones explicadas anteriormente.

Luego el mismo ira a una maquina Transfer donde se le realizaran las siguientes operaciones:

Estación Nº 1: Carga de la pieza en su posición para ser mecanizada.

Estación Nº 2:

Estación Nº 2: Agujeros de centros. Se realizaran los agujeros de centros para luego realizar la rectificación de esa zona utilizando los mismos como referencia de centrado.

Estación Nº 3:Agujereado. Para llevar el agujero a diam 20.7 que posteriormente servirá como guia para realizar el brochado.

Estación Nº 4: Brochado de la estría.

Estación Nº 5: Descarga de la pieza.

Despues la pieza ira a un horno para ser templada y luego revenida.

Al finalizar esto y luego de que la pieza se enfrio totalmente se procedera al rectificado y al ranurado para colocar un seguro.

E) Dispositivos, formas de sujeccion y dispositivos especiales

Durante todas las estaciones la pieza estara sujetada mediante un dispositivo especial cuyas dimensiones y caracteristicas seran explicada a continuación:(dibujo de sujeccion)

Durante el rectificado y el posterior ranurado, la pieza se sujetará entre puntas utilizando los centros realizados en la Estación Nº 2. Para realizar esta operación, se utilizarán los siguientes dispositivos:

Brida de arrastre

Dispositivo que abraza la pieza y permite su rotación entre puntas. Esta pieza posee un vástago que se sujeta al plato de arrastre. Es de uso común un buje de cobre para impedir que el prisionero de la brida marque la pieza.

Plato de arrastre

El movimiento de rotación del husillo principal se transmite a la pieza a través de una brida de arrastre la cual se fija al plato de arrastre. Para poder utilizar el plato de arrastre primero debe quitarse el plato de tres mordazas.

Pínula o Punta

Para poder centrar la herramienta. Las puntas tienen dimensiones normalizadas y tienen que ajustar con su vástago cónico en los alojamientos cónicos del husillo principal de la pínula del cabezal móvil. También se utilizan para trabajar la pieza entre centros pero en este caso,  lleva una punta en la contra-punta y otra en el husillo móvil.

Instrumentos de medición:

Micrómetro. Se utiliza en la medición diámetros externos, obteniendo mayor precisión en las mediciones obtenidas que con el calibre.

Comparador de Agujas: Una vez obtenido la medida con el micrometro, se coloca la diferencia en el comparador y asi se realizan las demás mediciones.

2-3 Herramientas para cada Operación

A) Herramientas, simples combinadas o simultaneas

Broca de centros:

Broca diam 20:

Brocha:

fresa

Muela:

Herramienta para ranurar:

B) Poyecto y dimensiones o seleccion segun normas ISO

Para la realización del agujero estriado se utilizara una brocha. Su proyecto y dimensiones dependeran de numerosos factores por lo que para la construcción de brochas es necesario conocer algunas pautas de diseño. Las mismas seran explicadas a continuación:

- Diametro del agujero inicial: Es uno de los datos basicos ya que definen el dibujo de la brocha. En agujero debe ser lo mas preciso posible ya que tiene la misión de guiar a la brocha. En este caso el agujero inicial tendra un diametro de 20 mm.

- Grueso total del material a arrancar: Es un dato del problema y se refiere al espesor total, medido sobre el diametro, del material a arrancar. En este caso el dato es 2 mm.

- Incremento de los dientes: Se refiere al incremento en mm del dimetro exterior de un diente y del inmediato anterior. Dicho valor se extrae de una tabla (adjunta), en donde se representa el incremento en función de diametro de la brocha y donde existen distintas curvas correspondiente cada una a la carga de rotura del material a trabajar. En nuestro caso para el acero elegido la carga de rotura correspondiente es 70 kg/mm² y el diametro de la brocha es 20mm por lo segun la tabla, el incremento debe ser 0.05 mm.

- Paso de los dientes: El mismo viene dado por la formula:

p = 1.75 x Raiz de l	siendo l la longitud del agujero a brochar

El paso de la brocha sera entonces 8.6 mm

- Perfil de los dientes: Los parametros principales a tener en cuenta son los que muestra el dibujo cuyos valores se obtienen mediante las siguientes formulas (ver Rossi pag 613):

h = 0.36 p		r2 = 0.15 p

r3 = p  			f = 0.2 p

En este caso los valores seran:

h = 3.1			r2 = 1.3

r3 = 8.6		f = 1.7

Siendo los angulos de corte a = 10º y d = 3º.

- Numero de dientes: Este parametro depende del material a arrancar y viene dado por:

N = (diam final - diam inic)/D

Por lo tanto la longitud de la parte cónica sera N.p. En este caso N = 40  y L1 = 344 mm. Ademas luego de la parte conica por lo general existen 5 o 6 dientes sin incremento para dar el acabado final. En este caso L2 = 43 mm . Por lo tanto la longitud total de la parte cortante es

L = 387 mm.

- Prueba de la sección minima: Se debe comprobar que en todo momento la fuerza necesaria para cortar el material sea menor que la carga de rotura de la propia brocha, es decir:

Q > P

siendo 				P = pr.ss.D.n/2

Donde  pr es el perimetro de contacto de la brocha con el material, D/2 es el incremento radial, n es el numero de dientes activos y ss es la fuerza específica de desgarro del material  (ver tabla XXIX)

y 				Q = A.st

Donde A es el area de la seccion minima de la brocha y st es aproximadamente 60 kg/mm² para una brocha de acero rapido templado.

En este caso verificamos si se cumple las condiciones:

P = 40 mm.315kg/mm². 0.05 mm .20/2 = 6300 kg

Q = 150 mm². 60 kg/mm² = 9000kg 		9000kg> 6300kg

- Tipo de mago: En este caso se utilizara un mango de ojal para brochas cilíndricas cuyas dimensiones se describen a continuación y se pueden ver en la tabla XXX. o XXXI.

C) Calidad del material de la herramienta

D) Períodos y formas de afilado

Para el afilado de herramientas de metal duro se requiere una esmeriladora de construcción rígida y de cojinetes firmes, sin juego alguno. Debe ser capaz de trabajar sin vibraciones a un régimen de aproximadamente 25 metros por segundo de velocidad periférica de las piedras.

La esmeriladora estará equipada por lo menos con dos ruedas de carburo de silicio o de diamante de distinto grano; una, para desbaste y la otra para el acabado.

Las piedras de carburo de silicio especial (verdes) deberán ser del tipo de liga blanda. Para el desgaste se aconseja ruedas de grano 80, y para el acabado grano 100 ó 120. las piedras tendrán una liga vitrificada y serán del tipo copa recto

Se desbasta la plaquita con la rueda de carburo de silicio de grano grueso. Para evitar el ahuecamiento debajo del filo debe moverse el mango en su parte trasera de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en tanto que la parte delantera quede fija sobre el soporte-herramienta de la máquina. El afilado final se hará siempre sobre la cara plana de un rueda de grano fino.

Se termina el afilado trabajando en primer lugar la cara superior de la plaquita, luego las caras laterales y por ultimo la cara frontal.

Se pueden emplear dos sistemas de afilado: húmedo (con chorro de agua abundante) o seco.

Si se trabaja en seco, no debe ejercerse mucha presión contra la rueda, pues esto originaría grietas en la plaquita debido a un sobrecalentamiento local.

Dureza

Se entiende por dureza la tenacidad del aglomerante, o sea la capacidad de retener los granos de abrasivo. La dureza en una muela se representa mediante letras o números.

Aglomerante	Muy Blando	Blando	Medio	Semiduro	Duro	Muy Duro

a) Cerámico

b) Al silicato	E,F,G	H,I,J,K	L,M,N,O	P,Q,R,S	T,U,V,W	X,Y,Z

c) Elástico	¼ - ½	1 - 1½	1 - 1½	3 - 4	5 - 6	7

2-4 Estudio detallado de cada Operación

A) Parámetros de trabajo.

En la determinación de los tiempos de producción surgen los siguientes parámetros:

a) velocidad de corte: Se indica con v; representa el número de metros por minuto, según es cortado un metal.

b) Número  de revoluciones: Se indica con n computado al minuto; en las maquinas de movimiento giratorio continuo la velocidad depende del diámetro d en metros y de la velocidad v de corte (si es elegida previamente):

c)Número  de carreras o recorridos(n): Se indica generalmente con n computado al minuto; es un dato de relieve en las maquinas de movimiento alternativo.

d) Velocidad de avance(a): Es la velocidad a en milímetros, según la cual la herramienta y pieza  se desplazan una con respecto a la otra, de modo que se arranque una nueva porción de metal con la herramienta; el avance a se computa en mm/vuelta de la pieza o por cada carrera activa. Frecuentemente, y de modo particular en las fresadoras, el avance se computa en milímetros por minuto.

e) Tiempo (t): Se valora, de ordinario, en minutos y fracciones de centésimas considerado de 100 unidades; viene indicado con t (ejemplo: t = 4,25; se lee: 4 minutos y 25 centésimas = 4’15’’).

f) Profundidad de corte (p): Indica la penetración de la herramienta en el material. Se mide en mm.

g) Sección de viruta (q): Se indica con q y se calcula como el producto del avance por la profundidad del corte. Se mide en mm2.

B) Tiempos de Mecanizado

Brochado

El tiempo de maquina empleado se expresa por:

Tm = c/v

Donde:

Avance de la brocha en m/min, v.

Carrera util (long de la parte dentada de la brocha + longitud de la pieza), c.

Rectificado

Agujereado

Los parámetros utilizados provienen de las tablas LXXXIV, LXXXV, LXXXIX y XCII  de la obra de Rossi “Máquinas Herramientas Modernas” adjuntas.

Con dichos parámetros se confeccionó la tabla que sigue.

C) Potencia máxima exigida para determinar la dimensión de la máquina empleada

(operación mas exigida).

Potencia útil de una máquina herramienta

Es la potencia teórica necesaria para arrancar la viruta.

Sean

NCV 	=  Potencia útil en CV.

s S   	=  Esfuerzo unitario de desgarramiento o fuerza específica de corte en Kg/mm2.

P	=  Esfuerzo de desgarramiento total o fuerza total de corte = q s s en Kg.

p 	=  Profundidad total en mm del material a arrancar.

v 	=  Velocidad de corte en m/min

q	=  Sección de la viruta en mm2 = ap

Potencia absorbida por una máquina herramienta

Es la potencia efectiva necesaria para arrancar la viruta, teniendo en cuenta los rozamientos de los órganos en movimiento. Llamando con:

Ne CV		=	Número de caballos efectivos.

h		=	Rendimiento mecánico de la máquina.

tenemos:

El rendimiento h varía desde 0,7 hasta 0,95 , según el tipo de condiciones de la máquina.

D) Refrigerantes o lubricantes a usar

Se utiliza una emulsión de agua y aceite para la lubricación y refrigeración de la broca durante los agujereados. La broca puede perder su dureza y embotarse rápidamente debido al calor que se desarrolla durante el trabajo de taladrado. El líquido refrigerante elimina el calor, eleva la capacidad de corte de la broca y mejora la calidad e las paredes del agujero. Para colocarlo se debe retirar la broca del agujero, este proceso de lubricación se debe realizar con frecuencia, con lo cual, aumenta el tiempo de fabricación de la pieza. Este factor se debe tener en cuenta en la producción en serie.

E) Dispositivos de sujección y posicionado. Esquemas, dimensiones y material.

F) Control de calidad sobre los elementos elaborados. Plan de control.

2-5 Elección del equipo

A) Tipo de máquina Herramienta

B) Forma de utilizarlas.

C) Movimiento del material.

D) Esquema de planta (Lay Out).

E) Catálogos, folletos, características Ver folletos y catálogos adjuntos

2-6 Cálculo del costo final de la pieza

A) Cálculo del Costo de Material por Unidad

B) Costo de la Mano de Obra

Se adoptó como costo de la mano de obra del operario $ 5,50 .- por hora.

C) Gastos Generales

Se adoptó como Gastos Generales un 300% más por sobre el Costo Directo.

El Costo Directo es la suma del Costo de Material mas el Costo de la Mano de Obra.

Cálculo del Costo Final:

CD = CM + C mo

CF = CD + 300 % CD

CD = Costo Directo

CM = Costo del Material. Se incluye el costo de la fundición mas el molde.

C mo = Costo de Mano de Obra

CF = Costo Final

300% CD = Incluyen los Gastos Generales