Introducción

El objetivo del trabajo practico es el desarrollo del proceso productivo para la obtención de una pieza conformada en caliente o forjada para una producción de grandes cantidadades. En el conformado en caliente se somete a una pieza calentada por encima de la temperatura de austenización a una deformación plástica controlada por diversos útiles de acuerdo al tipo de proceso conformado en caliente que se este realizando.

Las piezas fabricadas con este proceso poseen numerosas ventajas frente a otros metodos de fabricación. Entre las cuales se pueden nombrar una mejora en las propiedades mecánicas en relación con las dimensiones que posee la pieza, mejoramiento de las propiedades del material por afino del tamaño del grano y por la modificación de las distribución de los microconstituyentes, ya que en el proceso de forja se alinean las impurezas (fibras) que posee el material de acuerdo a la utilización de la pieza y por lo tanto a las solicitaciones  a las que va a estar sometida, así se reduce el efecto de concentración de tensión producido por las impurezas. Además se le realiza un tratamiento termico de recristalización ya que la forja se produce a una temperatura por encima de la de austenización y así se alivian las tensiones provocadas por la deformación, de esta manera se llega a deformaciones muy elevadas.

En el presente trabajo práctico  se describirán todas las etapas a las que se debió someter a un material de partida para llegar finalmente a la pieza solicitada. La evolución de la pieza se determina partiendo de la pieza terminada y evaluando que operación de conformado en caliente se le puede realizar a una pieza de determinada forma  para llegar a la pieza terminada. Así se repite sucesivamente hasta llegar una forma estándar de la pieza que será considerada el material de partida. La cantidad de piezas a producir es de 20.000 unidades, por lo tanto hay que tomar las consideraciones necesarias teniendo en cuenta que se trata de grandes producciones.

Se calcularán los esfuerzos que se requieren para cada operación, las matrices a utilizar, las máquinas, los tiempos de producción, el layout de la planta y el costo de fabricación de la pieza.

Material de partida

El material de partida que se utilizará es una barra de acero SAE 1040 de 40mm de diámetro, la cual se cortará a un largo de 241,74mm. Se obtuvieron estos valores teniendo en cuenta que el proceso de conformado en caliente se realiza a volumen constante, por lo tanto se hicieron los cálculos de volumen correspondientes a cada proceso como se indica posteriormente. El peso es de 2,384 kg

Calculo de volúmenes

El volumen final de la pieza mecanizada es de 229453.88mm3 y su peso es del 1,81kg.

Para obtener la pieza de forja se deben tener en cuenta los sobremateriales para el mecanizado postterior, el redondeo de las aristas y las descarburación. Por lo tanto el volumen de la pieza de forja es de 276162.6 mm3 y su peso 2,168kg.

La pieza de la forja se puede dividir en 2 volumenes, uno correspondiente a la parte de sección redonda (parte A) y  otra correspondiente a la de sección rectangunlar (parte B). Los volumenes correspondientes a las mismas con VA=89655.64 mm3 y VB=186506.96mm3.

Considerando un 10% de sobrematerial para el material de partida se tiene que el volumen inicial será de 303778.86mm3. Distribuidos en las partes A y B se obtiene:

VA=98621,21 mm3 y VB=205157,66 mm3

Para calcular el largo de partida elijo como diametro de partida la barra 40mm

L= V / A

A= π. D2/4

→ L=241,74 mm

LA = VA / A = 78,48mm

LB = VB / A = 163,26 mm

En el proceso de recalcado (proceso 1) se deben verificar algunas condiciones (se explican en Descripción de los procesos) para el correcto reacalcado de la pieza. Estas son:

LB >= 3. D

Dmatriz = 59 mm <= 1,5 . D= 60mm

La última condición se verifica en los planos de las matrices.

El diametro y largo de la parte B luego del recalcado serán:

DB1= 59 mm

LB1 = 75,04 mm

Para dimensionar el canal de rebaba y la cavidad recoge rebaba se tuvo en cuenta que el volumen del sobrematerial era V SOBREMAT = 27616,26 mm3, por lo tanto se dimensionó toamando como referencia las cavidadades ilustradas en el libro “ Estampado en Caliente” de Rossi, el volumen total de la cavidad más el canal de rebaba es de 36832 mm3. Así nos aseguramos de que todo el volumen del sobrematerial puede ser contenido.

Se describirán cada uno de los procesos indicando la pieza de la que se parte y las dimensiones que se obtienenm se calcularán también los esfuerzos necesarios para realizar la operación. Se numera cada proceso y a su vez a la pieza que resulta del mismo se llamará Pieza con el número correspondiente al proceso.

Para un mejor entendimiento se puede observar la evolución de la pieza en cada proceso y su  disposición en la matriz en los planos adjuntos.

Proceso 1

Consiste en realizarle un recalcado al material de partida que es un redondo 40mm de diametro y 241,74mm de largo. Estos valores se obtuvieron en los calculos de volumen que previamente se detallo. Se realiza un reacalcado porque se puede ver que la pieza posee una zona de mayor concentración de material que es la de sección rectangunlar (parte B). Se deben tener en cuenta algunas consideraciones como el problema de pandeo, en este caso de acuerdo a los calculos de volumenes el largo a recalcar es  mayor a 3 veces el diametro de la barra, pero el recalcado puede igualmente realizarse ya que se limita el desplazamiento de la barra con las matrices para recalcar. Los datos para el reclacado se obtuvieron se debe tener en cuenta que:

- Longitud a recalcar debe ser mayor a 3* Diam.inicial de la pieza.

- Diametro de la matriz debe ser menor a 1.5* Diam.inicial de la pieza

- El material que sobresale de la matriz debe ser menor igual que el diametro inicial de la pieza

Todas estas condiciones se cumplen como se puede observar en los planos correspondientes.

De esta manera se lleva el volumen correspondiente a la parte B desde un diametro de 40 mm y 163.259275 mm de largo a un diametro de 59 mm y 75.04 mm de largo

Los esfuerzos necesarios para realizar el reclacado son:

F = S . Rd . K

S: sección del diametro final

Rd : resistencia a la deformacion en kg/mm2

k:coeficiente que varia según las relaciones entre las diversas dimensiones de la pieza a estampar. Se saca de tablad

S=2733,97 mm2

Rd=15 kg/mm2

k=1,2

F=49211,46 kg

Proceso 2

Consiste en realizar el aplastamiento de la parte B, es un proceso de preforja, se realiza en estampa cerrada y sin rebaba. Como material de partida se toma la pieza obtenida en el proceso 1. Por lo tanto se aplasta la parte B y se lleva desde el diametro de 59 mm a una altura de 42mm, el largo permanece constante.

Los esfuerzos necesarios para realizar el aplastamiento son:

Vc . Rd . Ln ho/hf

F= ------------------------

ho-hf

ho = 59mm

hf = 42mm

Vc = 205157,656 mm3

La deformacion es:

φ = ln ho / hf = 0.34

El porcentaje de deformacion es de un 34%

Por lo tanto Rd que se obtiene en función del porcentaje de deformacion y la máquina a utilizar, en este caso una prensa, es de 19 kg/mm2, por lo tanto

F= 78 ton

Proceso 3

Consiste en el último paso para obtener la pieza de forja, se realiza en matriz cerrada con rebeba, ya que al ser el último pasao de la pieza debe copiar la forma de la matriz exactamente. La pieza de forja es la obtenida en el proceso 2. Se pueden observar las dimensiones finales de la pieza de forja en los planos que se adjuntan asi como también su disposición en la matriz y su evolución.

Los esfuerzos necesarios para realizar el estampado son:

Vc . Rd . ln ho/hf

F = ------------------------

ho – hf

ho = 42mm

hf = 25,80 mm

Vc= 205157,656 mm3

La deformacion es de:

φ = ln ho/hf = 0,49

El porcentaje de deformacion es de un 49%. Por lo tanto Rd = 24 kg/mm2

F = 149 ton

Eliminación de la rebaba

Es el último proceso que se realiza a la pieza, luego del golpe de estampado de la prensa la pieza se coloca en la matriz de eliminación de rebaba que es un postizo montado sobre el mismo bloque de acero en el que están montando las matrices de aplastamiento y estampado. Una vez que se cortó la rebaba, la pieza terminada cae por el agujero de la matriz para ser almacenada y continuar posteriormente con el mecanizado de las partes correspondientes.

Proceso de corte del material

Como se indicó anteriormente, el material de partida es de un largo de 241,74 mm, por lo tanto deben cortarse las barras con ese largo para luego proceder al calentamiento de las mismas. El corte se realizara con una sierra semiautomatica.

Calentamiento de las piezas

Se calculan la cantidad de calorias necesarias para llevar una determinada masa de material a una temperatura deseada, asi como el tiempo que requiere este proceso. Estos datos son necesarios para saber el tipo de horno que se utilizara, la enegia consumida y los tiempos necesarios para realizar el calentamiento.

Q = c acero . P pieza . (T final – T inicial)

Donde Q es la enegia necesaria paea llevar la pieza de peso P y calor especifico c de una temperatura Tinicial a una Tfinal

c acero = 1200j/kg*K

Ppieza = 2,384 kg

Tinicial = 25 ºC

Tfinal = 1100 ºC

Por lo tanto:

Q = 734,5 Kcal

Observando el calculo de tiempos de fabricación de la etapa de forjado se puede ver que se necesitan 45 segundos para terminar una pieza por lo tanto debe salir del horno una pueza cada 45 seg.

Para el calculo del tiempo de permanencia en el horno se estima un minuto por cada milimetro de penetracion del calentamiento. En este caso como el diametro es de 40mm, el tiempos de permanencia sera de 20 minutos o sea 1200 segundos, por lo tanto en ese lapso colocando una pieza cada 45 segundos voy a tener 26 piezas en el horno en regimen estacionario.

Entonces la energia necesaria sera de Q= 19097 Kcal

El total de piezas (26) corresponde a un peso total de 62kg, por lo tanto esrare produciendo 62 kg/ 1200seg, esto se lleva a un total de 186 kg/hora, Esto equivale a 57305,78 kcal/hora. Por lo tanto elijo un horno lineal de 60Kg/hora a 1250 ºC que equivale a 129000 kcal/hora suponiendo un rendimiento del 60%. Para dimensionar el horno deben entrar las 26 piezas simultáneamente, si se deja un espacio de un diametro entre cada pieza el total del largo del horno debera ser de 2,08 mts y el avance debe ser 208 cm/1200seg = 0,1733 cm/seg

Matrices

El material utilizado para las matrices es acero grado herramiento H13, cuyas especificaciones se adjuntan en el anexo.

Debido a la dilatacion que sufren las puezas al ser calentadas a 1100ºC, en el momento del golpe de las estampas las dimensiones de las piezas van a ser mayores, por lo tanto se debe tener en cuenta la dilatacion termica de las piezas a forjar cuando se mecanicen las matrices. Esto se calcula de esta manera:

El material utilizado SAE 1040 cuyo coeficiente de dilatacion termica es:

λpieza = 14,4 . 10-6

Esto significa que para una ΔT de 1100ºC 1mm se dilatara en:

Lpieza = lo (1 + λ . ΔTpieza) Lpieza = 1.01584 mm

Esto me dice que las matrices deberan ser un 1.584% mas grandes.

Las matrices se mecanizan a temperatura ambiente pero trabajan a un ΔT de 400ºC, por  lo tanto se dilataran, entonces debera maquinarse a un valor menor al 1.584%mas, esto se calcula  :

λ matriz = 12,4.10-6

L matriz = lo (1 + λ .  ΔT matriz)  → Lpieza – Lmatriz = 0

1.01584mm

lo-matriz =  --------------------------- = 1.01083 mm

1 +  λ  . ΔT matriz

Por lo tanto se deben mecanizar todas las dimensiones de las matrices en un 1.083% mas debido a las dilataciones del material y  de la matriz.

Para el centrado de las matrices se utilizaron columnas opuestas diagonalmente.

El canal de rebabas y la cavidad recoge rebabas se calculo como se explico previamente en el calculo de volumenes.

Se utilizaran estampas multiples con matrices postizas y se dispondran las del proceso de aplastamiento, de estampado final y de eliminacion de rebaba en un mismo bloque.

Las dimensiones del bloque se calculan se deben colocar todas las matrices postizas en el bloque, se llega a que las dimensiones del bloque seran de 819 x 280 x 231 mm.