Trabajo Practico Nº3

"Defectos Cristalinos".

Alumno: Eriel A. Fernandez Galvan.

Padrón: 79071

Observaciones:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trabajo Practico Nº3: "Defectos Cristalinos".

- El numero de vacancia, es un Defecto Puntual, donde existe un hueco vacio dentro de la red cristalina, como muestrea la figura:

Vacancia

Vacancia

El numero de vacancia, se calcula:

- Q/KT

Nº(vacancia) = e                            Q: energia de activación.

Nº(atomos)                                     K: constante del Material

T: temperatura.

| Datos del problema |  |  |
| --- | --- | --- |
| Material | Cobre | - |
| T (temperatura) | 1273 | [k] |
| K (cont. Material) | 8,62 . 10-5 | [eV/k] |
| Mr(peso atomico) | 63,5 | [g/mol] |
|  (densidad) | 8,4 | [g/cm3] |
| Q (energ. Activacion) | 0,9 | [eV] |
| Nº Atomos por metro cubico | 8,0 x 10 28 | [atomos/m3] |

-(0,9 eV)/[(8,62.10-5 eV/k).(1273 k)]

Nº(vacancia) = e                                                          . 8,0 x 10 28 atomos 

Nº(vacancia) = 2,2.1025 atomos/m3

El numero de Vacancia es de: Nº(vacancia) = 2,2.1025 atomos/m3

Pag. 1

Trabajo Practico Nº3: "Defectos Cristalinos".

- Si tenemos un metal fundido, que empieza a solidificarce, se forman cristales aleatorios por todo el recipiente, dando un ordenamiento irregular formando granos, donde los bordes limites que tienen distintas formas.

Uno de los metodos para medir el tamaño del grano es:

- Crear una escala.

- Tomar una micrografia.

- Superponer varias veces la escala, y tabular la cantidad de veces que intersecta al borde limite de los granos. Sacar el promedio de intersecciones y con una formula calcular el tamaño del grano.

- Formula: Tgrano = L(long.escala) / P(prom. Interseccines) . M (aumento)

Según nuestra figura tenemos:

| Cant. Med | Intersec. |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3 |
| 10 | 4 |
| 11 | 2 |
| 12 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14 | 4 |
| 15 | 2 |
| 16 | 3 |
| Promedio | 2,95 |

Instrumento de medicion.

El tamaño de los granos seran:

Tgrano = L(long.escala) / P(prom. Interseccines) . M (aumento) = 25mm / 2,95 . 100 = 0,085 mm

Tamaño de los granos según figura es: Tgrano = 0,085mm

Pag. 2

Trabajo Practico Nº3: "Defectos Cristalinos".

- Para la medicion del tamaño del grano tenemos otro metodo, llamado ASTM, que se mide por pulgada cuadrada. Consta de medir la cantidad de granos que entran en la pulgada cuadrada y mediante una formula sacamos el numero entero ASTM .

Los datos son: cantidad de granos 24, aumento 100x.

Nº de granos = 2 (n-1)   24 = 2 (n-1)   n = 4,59 + 1  n = 5,59

El numero ASTM es: n = 6

- Los defectos observados en la probeta metalografica, son de superficie, donde encontramos, en nuestro caso cristales en orientacion aleatoria, con segmentos dentro de ella de macla. Los granos eran relativamente grandes, se observo por medio del monitor y por los primaticos, notando que su color dentro del monitor eran en escala de grises, mientras que con el microscopio variaban del color amarillo a naranja claro.

Las maclas se notaban mas en el monitor que en el microscopio, variando dentro del grano un color mucho mas claro que el grano.

Vista desde el Monitor

1 - Cirstales

2 - Maclas

Pag. 3

Trabajo Practico Nº3: "Defectos Cristalinos".

- Descripcion del proceso de preparacion de muestras metalograficas:

- Cortado, del material a no muy alta temperatura para no modificar las propiedades mecanicas

- Incrucion o montaje, en algunas probetas pequeñas se utiliza algun epoxi, acrilicos o algun metal que resista altas temperaturas, para empotrar a la pieza para mejor manejo de la misma.

- Desbaste, consta del rebaje la probeta para el estudio de la macromolecula. Esto puede ser por medio de lijas que van de 80 a 600 granos por hoja.

- Pulido, sirve para una myor visualizacion, que puede ser por medio Mecanico (alumina o pasta de diamante), Electrolitico (formacion de anodo y catodo), Quimico (algun abrasivo o agente quimico que corroe los bordes limites de los granos y nos muestra las grietas).

- Ataque, de la probeta, que nos permite ver al microscopio, ya sea los bordes como el grano en si.

- Los reactivos que se utilizan para macro y micro ataque quimico de muestras son:

| Tabla de reactivos para el analisis metalografico del Acero. |  |
| --- | --- |
| Para observaciones Microscopicas |  |
| Reactivos de Corrosion | Preparación, empleo |
| Acido Clorhidrico | 1 cm3 de acido (1,19) en 100 cm3 de alcohol. |
| Acido Nitrico | 1 cm3 de acido (1,40) en 100 cm3 de alcohol. |
| Acido Pícrico | - 1 g de acido pícrico en 25 cm3 de alcohol (adecuado, sobre todo, para aceros especiales). - 50 cm3 de la solucion anterior con dos gotas de acido clorhidrico (1,12). |
| Yodo | 1 g de yodo en 20 cm3 de alcohol. |
| Persulfato Amónico | 1 g de persulfato en 10 cm3 de agua. |
| Picrato Sódico | 25 g de hidroxido sodico en 75 cm3 de agua; a 100 cm3 de esta solucion, añadir 2 g de acido Picrico. |
| Colores de Revenido | Calentar al aire la superficie esmerilada y pulida, hasta que aparescan los colores de revenido (desde pardo amarillento a 255º, hasta violeta a 285º). |
| Acido Nitrico y Picrato Sódico | Con las Soluciones Arriba indicadas. |
| Acido Nitrico y a continuacion Revenido | Solucion como arriba; y revenir hasta el amarillo paja, a 255º |

Pag. 4

Trabajo Practico Nº3: "Defectos Cristalinos".

| Tabla de reactivos para el analisis metalografico del Acero. |  |
| --- | --- |
| Para observaciones Macroscopicas |  |
| Reactivos de Corrosion | Preparación, empleo |
| Corrosion Profunda con acido Pícrico | 1 g de acido picrico en 25 cm3 de alcohol, con 1 gota de hacido clorhidrico concentado, corroer en caliente. |
| Corrosion del Fosforo con cloruro Cúprico amónico (Cl2Cu.2 ClNH4) | 1 g de cloro en 12 cm3 de agua, frotar el depósito de cobre formado. |
| Corrosion del Fosforo con Cloro Ferroso | 500 cm3 de agua destilada, 500 cm3 de alcohol etilico, 0,5 g de cloruro estannoso, 1 g de cloruro cuprico, 30 g de cloruro ferrico, 50 g de acido clorhidrico concentrado. |
| Corrosion del Fosforo Con Cloruro Mercurico | 10 g de Cloruro mercurico, 20 cm3 de acido clorhidrico (1,12), 100 cm3 de agua destilada. Humedecer en esta solucion un trapito de seda y aplicarlo durantre unos minutos sobre la superficie pulimentada. |
| Figuras de Corrosion en probetas que hayan sufrido esfuerzo. | - Estructuras finas: 10 cm3 de acido Clorhidrico concentrado, 30 cm3 de agua, 25 cm3 de alcohol, 5 g de cloruro cuprico. - Estructuras gruesas: 10 cm3 de acido Clorhidrico concentrado, 100 cm3 de alcohol, 6 g de cloruro ferrico, 6 g cloruro cuprico. - Corrosion electrolitica. |
| Corrosion de azufre (Metodo de Baumann) | Humedecer un papel de bromuro de plata, en acido sulfurico mezclado con agua (1:100), y aplicarlo a la superficie pulida un tiempo proporcional al azufre. Al levantarlo, fijar la imagen con hiposulfito sódico. |
| Corrosion de soldaduras autogenas. | 3 g de cloruro - amonico en 25 cm3 de agua destilada, 50 cm3 de acido clorhidrico (1,19), 15 g de cloruro ferrico. |

Pag. 5

Trabajo Practico Nº3: "Defectos Cristalinos".

| Tabla de reactivos para el analisis metalografico del Alumino. |  |
| --- | --- |
| Reactivos | Preparación, empleo |
| Acido Fluorhidrico (revelado de los limites de grano y textura fina). | 0,5 cm3 de acido fluorhirdrico en 100 cm3 de agua. |

| Tabla de reactivos para el analisis metalografico del Cobre. |  |
| --- | --- |
| Reactivos | Preparación, empleo |
| Cloruro Cúprico - Amonico (revelado de la textura fina). | 10 de cloruro cúprico - amónico en 120 cm3 de agua, y añadir amoniaco hasta que vuelva a disolverse el precipitado que primero se origina ( en caso necesario, diluir con agua). |
| Amoniaco Diluido (revelado de las inclusiones de oxido cuproso y sulfuro cuproso). | Pulimentar la corrosion con una muela de trapo ( que gire despacio). |

Bibliografia Utilizada:

- "Manual del Ingeniero" - Hütte - Ed. Gustavo Gili, S.A * Barcelona.

Pag. 6