TECNOLOGIA MECANICA II 67-27

Introducción:

En el presente trabajo práctico se desarrolla el proceso productivo de una pieza por el proceso de estampado en frío. Se especificaran los materiales a utilizar, la maquinaria, los esfuerzos necesarios para realizar el estampado, los distintos procesos para obtener la pieza final, los tiempos de producción y finalmente los costos.

La pieza a producir es un soporte para contactos de un pulsador de Parada de Emergencia en chapa de acero Calidad Comercial Laminado en Frío. Posteriormente a la pieza fabricada se le da un niquelado, para mejorar sus características de resistencia, dureza superficial y protección contra la corrosión.

Se adjunta el plano de la pieza (PL-TM-BC-001) y la norma del acero correspondiente.

El espesor de la pieza a fabricar es de 0,90mm y la materia prima es provista en bobinas de laminado en frío flejadas en un ancho de 60mm.

Descripción del proceso:

La cantidad de piezas a fabricar corresponde a 750.000 piezas por mes, lo cual suponiendo un desperdicio del 5% la cantidad real a fabricar en un mes es 787.500 piezas en un mes. Teniendo en cuenta que cada jornada laboral consta de 8hs de trabajo y suponiendo 20 la cantidad de días hábiles en un mes, obtenemos la capacidad de fabricación de la maquina elegida. La misma debe ser:

787500piezasmes⋅mes20dias⋅dia8hs⋅h60min=82piezasmin

La prensa seleccionada tiene 140 golpes por minuto por lo que cumple con la cantidad requerida.

El proceso de estampado es de tipo continuo y progresivo, es decir que se hace avanzar el fleje a lo largo de la mesa de la prensa un determinado paso. A lo largo de este proceso se realizan una serie de operaciones para llegar desde el fleje hasta la forma final de la pieza a fabricar. El paso de avance del fleje es 40mm. Más adelante se explicara la disposición y la cantidad de operaciones realizadas.

El proceso esta diseñado para obtener una pieza por golpe o sea que se obtendrán 140 piezas por minuto con la prensa trabajando al máximo de su capacidad, lo cual es compatible con la producción solicitada.

La disposición de las matrices y los punzones es tal que se necesitan de 7 pasos para lograr la pieza final. Dicha disposición y la evolución del fleje a lo largo de cada paso lo podemos ver en el plano PL-TM-BC-002. En los pasos 1, 2, 3, 4 y 5 se realizan sucesivos cortes o punzonados de la chapa. Luego en el paso 6 se procede a doblarla para finalmente en el paso 7 realizar su corte definitivo y obtener así la pieza terminada, que cae por acción de la gravedad. El avance del fleje se realiza por medio de un alimentador automático.

A continuación se calculan los esfuerzos requeridos. Para ello se utilizaran las siguientes formulas:

Corte:

Q=λ⋅σt⋅p⋅s

Siendo:	Q = fuerza de corte [kg]

st = esfuerzo de corte del material  = 0,8 suts [kg/mm2]

p = perímetro a cortar [mm]

s = espesor a cortar [mm]

l = factor por fricción (entre 1,1 y 1,2)

Doblado:

Q=2⋅σuts⋅ω⋅s3

Siendo:	Q = fuerza de doblado [kg]

suts = esfuerzo ultimo de rotura [kg/mm2]

w = ancho a doblar [mm]

s = espesor a doblar [mm]

Agujeros Ø3mm:

d1=3mm

p1=π⋅d1=π⋅3mm=9,42mm

Q1=6⋅(λ⋅σt⋅p1⋅s)=6⋅(1,1⋅32,8kgmm2⋅9,42mm⋅0,9mm)=1835,3kg

Agujeros 5mm x 3mm:

a=5mm	b=3mm

p2=2⋅(a+b)=2⋅(5mm+3mm)=16mm

Q2=3⋅(λ⋅σt⋅p2⋅s)=3⋅(1,1⋅32,8kgmm2⋅16mm⋅0,9mm)=1558,7kg

Agujeros 2,5mm x 1,5mm:

c=2,5mm	d=1,5mm

p3=2⋅(c+d)=2⋅(2,5mm+1,5mm)=8mm

Q3=6⋅(λ⋅σt⋅p3⋅s)=6⋅(1,1⋅32,8kgmm2⋅8mm⋅0,9mm)=1558,7kg

Periferia:

p4=161mm

Q4=λ⋅σt⋅p4⋅s=1,1⋅32,8kgmm2⋅161mm⋅0,9mm=5228kg

Doblado:

ω=29mm

Q5=4⋅2⋅σuts⋅ω⋅s3=4⋅2⋅41kgmm2⋅29mm⋅0,9mm3=2853,6kg

Esfuerzo total:

Qt=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5

Qt=1835,3kg+1558,7kg+1558,7kg+5228kg+2853,6kg

Qt=13034kg

Por lo expresado anteriormente elegiremos una prensa de por lo menos 15Tn.

Maquinaria a utilizar:

Se utilizara una prensa mecánica con las características antes mencionadas (140 golpes por minuto, 15Tn), cuyas especificaciones técnicas se anexan al final.

El alimentador automático, cuyas especificaciones también se adjuntan, tiene como función hacer avanzar  el fleje un paso de 40mm por cada carrera ascendente de la prensa, posee una precisión de +/- 0,05mm.

Calculo de costos:

Materia prima:

Como se puede ver en el plano de la evolución de la pieza hay un porcentaje de fleje que se desperdicia, por lo tanto el cálculo de la materia prima debe hacerse en función de la cantidad de acero necesaria (incluida las perdidas) y no sobre la pieza final. Según se puede ver, obtengo una pieza por casa porción de fleje de 40mm x 60mm por lo tanto:

Volumen=0,9mm⋅40mm⋅60mm=2160mm3

Peso=2160mm3⋅7,86gcm2=17gpieza

Precio del fleje de acero = 4,40 $/Kg

Costo de materia prima = $ 0,0748

Mano de obra:

Se necesitan dos operarios a razón de $8,50 la hora. Se fabrican 4920 piezas por hora por lo tanto:

$17hora⋅hora4920piezas=$0,00345pieza

Matricerìa:

a) Materia prima: El total de peso de las matrices incluidas los punzones es de 2,6 kg. A continuación se enumeran las distintas matrices y punzones:

| Elemento | Cantidad | Peso unitario | Peso Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Matriz inferior | 1 | 2,133 kg | 2,133 kg |
| Punzón redondo Ø3mm | 6 | 0,002 kg | 0,012 kg |
| Punzón 5 x 3mm | 3 | 0,007 kg | 0,021 kg |
| Punzón 2,5 x 1,5mm | 6 | 0,002 kg | 0,012 kg |
| Punzón izquierdo | 1 | 0,053 kg | 0,053 kg |
| Punzón derecho | 1 | 0,053 kg | 0,053 kg |
| Punzón arco | 1 | 0,024 kg | 0,024 kg |
| Punzón superior Izquierdo | 1 | 0,054 kg | 0,054 kg |
| Punzón superior central | 1 | 0,071 kg | 0,071 kg |
| Punzón superior derecho | 1 | 0,062 kg | 0,062 kg |
| Punzón doblador | 1 | 0,070 kg | 0,070 kg |
| Punzón de corte final | 1 | 0,011 kg | 0,011 kg |

| TOTAL | 2,564 KG |
| --- | --- |

El precio de acero para herramientas es de U$S 12/kg (lo que aproximadamente es $ 36/kg.. El precio total de las matrices se calcula como 5 veces el precio del material. La vida útil de las matrices es de 2500000 piezas, por lo tanto debe amortizarse en esa cantidad. Esto no incluye el mantenimiento de las matrices con su correspondiente rectificado. Finalmente el precio de la materia prima de las matrices es de:

$36kg⋅2,6kg⋅52500000piezas=$0,00019pieza

b) Mantenimiento: Cada 25000 golpes debe realizarse mantenimiento de la matriz y punzones cuyo valor es de aproximadamente $1800. Por lo tanto el costo de mantenimiento es de $ 0,072.

Maquinaria:

a) Prensa mecánica: El precio de la prensa mecánica es de $63000 y el tiempo de amortización es de 5 años.

Por lo tanto el costo por pieza es de $ 0,014

b) Alimentador automático: El precio del alimentador automático es de $27000 y el tiempo de amortización es de 5 años.

Por lo tanto el costo por pieza es de $ 0,006

| Resumen de costos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costos directos |  |  |  |  |  |
| Concepto | Valor | Cantidad | Total | Amortización | Costo |
| Materia prima pieza | $4,40/kg | 17g | $0,0748 | - | $0,0748 |
| Mano de obra | $8,5 | 2 | $17/h | - | $0,00345 |
| Materia prima Matriz | $36/kg | 2,564kg | $465 | 2500000 piezas | $0,00019 |
| Mantenimiento matriz | $1200 | 1 | $1200 | 25000 piezas | $0,072 |
| Prensa mecánica | $63000 | 1 | $63000 | 5 años | $0,014 |
| Alimentador automático | $27000 | 1 | $27000 | 5 años | $0,006 |
| Costos directos total |  |  |  |  | $0,09844 |
| Costos indirectos |  |  |  |  |  |
| Se estiman 50% de los costos directos |  |  |  |  | $0.04922 |
| COSTO TOTAL POR PIEZA |  |  |  |  | $0,14766 |

“Estampado en frío de la chapa”, M. Rossi, Pág. 24, 25 y 53