PREGUNTAS FINALES

- Que diferencia de consumo energético existe entre la fabricación de cemento por vía húmeda y seca, y con recuperador y sin recuperador? Fundamentar y Esquematizar.

En la fabricación de cemento por vía húmeda se requiere mayor cantidad de energía debido a que para producir el Clinker es necesario evaporar la humedad presente, mientras que en la vía seca esto no es necesario y debido a esto la tendencia es a usar el método de fabricación del cemento por vía seca.

En el caso del uso del uso de recuperadores se puede afirmar que el calor consumido por kilogramo de Clinker sin usar precalentador es un 50% mas que cuando se usa precalentador R.S.P. Esto se debe a que el material se precalienta y calcina un 90% antes de entrar al horno rotativo.

ESQUEMA

- Horno Rotativo: Proceso RSP. Por que es mejor. Diagramas.

El RSP (precalentador por suspensión reforsada) permite que el material que ingresa al horno sea secado, precalentado y calcinado en un 85% a 90%, antes de entrar al horno, por esto es que se obtiene un considerable ahorro de la energía (se usan para precalentar el material lo gases de escape) y un aumento de la capacidad del horno como así también de la velocidad de rotación del horno. Con el RSP se logro llegar a un consumo de 750Kcal/Kg de Clinker. Se aumento 4 veces la capacidad que sin el RSP y la velocidad llego a 3 RPM (tres veces mas que el horno sin precalentador).

- Horno rotativo  para clinkerización: Grafico, temperatura del material dentro del horno. Perfiles de temperatura. Reacciones y productos.

L

La temperatura del horno es de 450ºC a la entrada y de 1000ºC a la salida. En el caso de que el horno cuente con un precalentador la temperatura de entrada puede llegar a 800ºC.

Calcinación de la caliza:    CaCO3 = CaO + CO2 (arriba de 900ºC)

Clinkerización: 12 CaO+2 SiO2+2 Al2O3+ Fe2O3 = 2CaO  SiO2 + 3CaO  SiO2 + 3CaO  Al2O3 + 4CaO  Al2O3   Fe2O3

Al clinker se le agrega 2% yeso para obtener el cemento portland.

- Formula química del Clinker. Que es el Clinker?

2CaO  SiO2    +   3CaO  SiO2   +   3CaO  Al2O3   +  4CaO  Al2O3   Fe2O3

El Clinker es el producto que obtiene luego de la calcinación de la piedra caliza junto a alumina, Hematita y oxido de silicio en un horno rotativo. Este se produce arriba de los 1000ºC en un horno rotativo y se le agrega yeso para formar el cemento.

- Evolución del Cemento Pórtland.

En sus comienzos todo el proceso de secado, precalentamiento y calcinación se realizaba dentro del horno rotativo. Esto no permitía un correcto aprovechamiento de los gases que salían con altas temperaturas sin usarse. Por eso aparecen los precalentadores de material. Primero aparecen los precalentadores por suspensión (SP) y luego aparece el precalentador por suspensión reforzada (RSP). En el SP el material se secaba, precalentaba y calcinaba un 25% antes del horno rotativo. Luego con el RSP se logra un 90% llegando en estos tiempos al 95% antes. Esto permitió bajar el consumo de energía de 1000Kcal/Kg de Clinker a 750kcal/Kg de Clinker con el RSP. Al mismo tiempo se aumento la capacidad 4 veces dado que el material entraba a una temperatura mucho mayor 800ºC. Y también se triplico la velocidad de rotación del horno. Por ultimo se logro el uso de una amplia variedad de combustibles. Hoy día se cuenta con sistemas auto-alineables que permiten un menor desgaste de las piezas y una automatización del proceso.

- Sinterización. Fundamentos

Consiste en una fusión insipiente de una mezcla de medida menor a 10mm compuesta por mineral concentrado, polvos del tragante del alto horno, menudos de coque, caliza, y agua que humedece la mezcla. Luego la mezcla se prende mediante una llama que se propaga de arriba hacia abajo debido a la presencia de ventiladores que hay debajo de la carga.

- Que efectos hacen en el coque siderúrgico la presencia de:

  - Volátiles: La presencia de volátiles produce que los gases reductores que ascienden por el alto horno no lo puedan hacer dado que los volátiles obstruyen los espacios que quedan libre para que circule el gas reductor.

  - Cenizas de Coque: Las cenizas de coque aumentan la cantidad de fundentes necesarios dado que el mismo se usa para bajar la temperatura de fusión de la ganga y las cenizas de coque que son llevadas en la escoria que se forma

  - Cenizas de azufre: Las cenizas de azufre aumentan el contenido de azufre en el acero y eso no es bueno dado que es difícil de sacar del mismo.

- Proceso Midrex: Describir, esquematizar e indicar donde se producen las reacciones de reforming y carburación. En que horno se produce cada una.

El proceso Midrex es un proceso que se usa para obtener hierro esponja. Es un proceso de reducción directa. El horno del Midrex es un horno de cuba que se carga por la parte superior generalmente con 70% de pellets y 30% de mineral calibrado. El proceso cuenta con un horno de reforming en el cual se produce el gas reductor que también se alimentara al horno de cuba. Las reacciones de reforming son las siguientes.

CH4 + CO2  =  2CO  + 2 H2  Para que se produzca es necesario un catalizador ( Níquel )

El CO2 que es necesario sale del horno de cuba y luego de ser lavado y secado es inyectado en el reformador junto con gas adicional.

El proceso de carburación ocurre en la parte inferior del horno de cuba. En ella se realiza un enfriamiento del hierro esponja y una carburación, saliendo este a una temperatura de 40ºC. A continuación esquema.

- Transporte por Gas en columna vertical.

- Reducción Directa: Proceso del horno rotativo: Esquema y aplicaciones.

- Diagrama comparación de Reducción Directa y Alto Horno respecto al % de hierro y la temperatura.

- Factores a tener en cuenta para optar por la vía AH/Convertidor o la vía RD/HE

- Reducción directa: Diagramas Fe-C-O  y  Fe-H-O

- Características del Fe para reducción 1rio y 2rio.

- Características del mineral de Fe para reducción directa

Las características que debe cumplir el hierro para poder usarlo en reducción directa son:

La granulometría depende del proceso que se use siendo los finos para los procesos de lecho fluidizado y los trozos de tamaños mayores, pellets y briquetas para retortas y hornos de cuba. En el caso de los hornos rotativos es mas flexible el tamaño necesario permitiéndose finos y trozos mayores.

Respecto al mineral, es importante el bajo contenido de ganga.

Astier sugiere:		 ( SiO2 +Al2O3) / Fe < 5%       y        P < 0,05%

- Fabricación del acero en horno eléctrico. Procedimiento de dos escorias.

Es considerado el proceso mas clásico del horno eléctrico. Da como resultado aceros de muy alta calidad.

Se forma una primera escoria que oxida el fósforo, que es extraída y luego se añade carbón, cal y espaltoflúor para que se forme la escoria básica y reductora. Esta escoria elimina con gran facilidad el azufre y desoxida el acero.

- Hornos de ultra alta potencia. Mejoras.

Los hornos de ultra alta potencia permiten obtener una secuencia de coladas elevada que permitió que hacer al horno eléctrico competitivo. La fusión del acero que en los hornos de media y alta potencia llevaba entre 2hs y 3hs en los hornos de ultra alta potencia lleva entre 1hs – 1,5hs. En estos hornos la potencia requerida es de 600KVA/t a 800KVA/t.

- Que es el coque? Batería de coque. Celda de coque: Mostrar flujo calórico. Esquemas y partes. Reacciones.

El coque es un combustible que se usa en alto horno debido a sus propiedades que le confieren alta resistencia a la compresión, elevada porosidad, resistencia al desgaste, resistencia a la abrasión y combustible generador del gas reductor (CO). Este puede resistir la carga del alto horno hasta llegar a la zona de reacción. El coque se produce a partir de la destilación seca de hullas en unas baterías de cámaras cerradas (sin contacto con el aire) que generalmente se encuentran anexas a las plantas siderúrgicas. En las cámaras se lleva el coque a temperaturas de 900ºC a 1250ºC y cuando sale se lo enfría mediante chorros de agua o nitrógeno para que no se encienda.

- Estufa Cowper.

Las estufas Cowper son equipos que se instalan para precalentar el aire que se va a inyectar por las toberas del alto horno. Estas estufas precalientan el aire que se envía al alto horno a temperaturas del orden de 1200ºC – 1300ºC. El circuito es el siguiente: Las estufas reciben del alto horno gases que tienen un remanente energético. Dentro de la estufa este gas se combustiona para calentar los refractarios dentro de ella. Una vez calientes lo refractarios se cierra la entrada de gas de alto horno y se abre la entrada de aire proveniente de las turbinas. Una vez dentro de la estufa el aire es calentado por los refractarios y luego es enviado a las toberas del alto horno. El proceso de calentamiento de los refractarios es 2 veces mas largo  que el del calentamiento del aire, por lo tanto para poder abastecer al alto horno es necesario tener por lo menos 3 estufas. Pero en la práctica se necesita una de seguridad. Por lo tanto si se tuviera dos altos hornos se podría contar con 7 estufas. Las estufas pueden tener hasta 11 m de diámetro y 55 de alto.

- De que material son la tobera y el crisol del alto horno? Justificar.

Las toberas del alto horno son de ladrillos de Silimanita (Al2O3 al  62%) debido a que están sometidas a choques térmicos. En el caso del crisol del alto horno se suele usar bloques de carbono que presenta una buena resistencia a la escoria y  no se moja por los metales fundidos.

- Reacciones de alto horno hasta los 1000°C indicando el orden de temperaturas en que se producen.

A partir de los 570ºC se producen las siguientes reacciones:

3 Fe2O3 + CO =2 Fe3O4 + CO2		Fe3O4 + CO =3 FeO + CO2		FeO + CO = Fe + CO2

Arriba de los 900ºC:   CO2 + C =2 CO

Otras reacciones si se inyecta gas natural:

3 Fe2O3 + H2 =2 Fe3O4 + H2O		Fe3O4 + H2 =3 FeO + H2O		FeO + H2 = Fe + H2O

- Como se procesan los gases de salida de un alto horno y que se obtienen de los mismos. Esquematizar.

Los gases de salida del alto horno son captados y transportados a una trampa de polvo en la que se separa el polvo de los gases. Luego, los polvos sólidos son enviados a la planta de sinterizado mientras que los gases son lavados en un lavador de gases y luego introducidos en las estufas Cowper. Una vez dentro de la estufa, estos gases se usan para calentar la estufa mediante la combustión de los mismo.

- Que funciones cumple la sub-lanza en el convertidor LD. Ventajas y Desventajas. Esquema de la instalación.

La sub-lanza tiene varias funciones, entre ellas se encuentra medir la temperatura del baño, del nivel de baño, del tenor de carbono y extracción de muestras. La gran ventaja que tiene la sub lanza es que se evita el resoplado en el 90% de las colas, mientras que sin ella es necesario resoplar en el 60% de las colas. También se consigue una mejor rendimiento, reducción del consumo de refractarios, reducción del tiempo del proceso y en consecuencia reducción del costo del acero. La desventaja es que es costosa.

- Explicar que sucede al inyectar gas inerte en un proceso LD.

Al inyectar gas inerte en el convertidor LD se busca minimizar la sobre oxidación del baño permitiendo que el oxigeno existente termine de reaccionar. Esto se logar por la agitación que produce el soplado de este gas inerte. Existen distintas formas de soplar el gas inerte. Este se puede soplar por la lanza, por el fondo o por ambos. A este último se lo llama soplo combinado y permite un proceso más equilibrado dando una mejor agitación. En el caso de los soplados por el fondo es necesario soplar el gas inerte para que no se obstruyan las toberas.

- Cual es la carga típica de un convertidor LD con su temperatura? Indique cual es el combustible utilizado en el reactor.

La carga típica de un convertidor LD es 20% de chatarra y 80% de arrabio. El arrabio se carga a una temperatura de 1350ºC y la chatarra a temperatura ambiente. En el convertidor no se requiere combustible dado que las reacciones que se producen son exotérmicas y liberan suficiente energía para calentar el arrabio de 1350ºC a 1700ºC y fundir la chatarra existente. Sin embargo, en casos como el soplo combinado, se inyecta por tubo concéntricos exteriores a las toberas gas para que se produzca el efecto de cracking y de esta manera se refrigeran las toberas.

- Por que se utiliza chatarra en el convertidor LD?

Se utiliza la chatarra para enfriar la temperatura del baño en el convertidor porque si no se podrían dañar los refractarios dado que las reacciones que se producen son exotérmicas y liberan una cantidad de energía muy grande que es necesario disipar. La carga de chatarra estándar es del 20% y se puede cargar hasta un 30%. Por otro lado permite reciclar la chatarra.

- Convertidor por soplo combinado: Comparación y ventajas frente a otros métodos.

- Criterio económica para cambiar los refractarios (curvas)

El criterio económico para cambiar refractarios consiste en utilizar el método del Gunitado para alargar la vida de los refractarios en las zonas de mayor desgaste. De las curvas se ve que el costo de los refractarios disminuye si se los usa en mas cantidad de coladas y el del gunitado aumenta con el numero de colas. El mejor punto es donde la curva de costo total se hace minima.

- Colada Continúa. Para que se realiza el enfriamiento 1° y 2°. Tipos y esquemas de enfriamiento.

El enfriamiento primario se realiza al entrar en contacto el metal líquido con la lingotera. Este enfriamiento es muy delicado dado que es el encargo de formar la película superficial sólida que contiene al metal líquido en su interior. Luego, cuando sale de la lingotera se produce el enfriamiento secundario que se realiza por pulverización de agua sobre el metal. El enfriamiento secundario tiene influencia sobre la calidad interior del acero mientras que el primario tiene influencia sobre las propiedades superficiales.

- Colada continua: Definición, tipos de colada continua, esquemas.

La colada continua del acero es la transformación en una sola etapa de acero líquido en productos semiterminados como por ejemplo palanquillas, tochos o planchones. Se pueden distinguir 4 tipos de coladas continuas:

- Colada continua vertical y molde recto

- Colada continua con doblado y enderezado posteriores

- Colada continua con molde recto con doblado en la zona de refrigeración secundaria cuando todavía esta sin solidificar le centro del acero

- Colada continua con molde curvo y enderezado progresivo.

- Pellets. Horno de Cuba, tratamiento térmico para el pellet. Comparación con los otros. Ventajas y Desventajas.

En el horno de cuba se produce el endurecimiento de los pellets verdes mediante una cocción. Este horno tiene como ventajas su sencillez, bajos costo de instalación y operación.

Entre sus desventajas se encuentran que solo es eficiente con magnetita, debe trabajar con combustibles líquidos o gaseosos, no tiene flexibilidad para controlar la temperatura y velocidad de los gases en las zonas de precalentamiento y secado, y se adapta bien para pequeñas producciones.

Este horno es más sencillo que los otros, a su ves se adapta a producciones mucho menos, mientras que en los otros son comunes instalaciones de 3.000.000 de tn anuales.

- Como entran los minerales en el horno de cuba (refractario).

Entran por la parte superior a contra corriente de los gases de escape y con un cierre especial para que estos gases no se escapen a la atmosfera sin ser procesados.

- Revestimientos refractarios de Alto horno, Horno rotativo, Horno Eléctrico, Convertidor LD.

- Refractarios. Sílice: tipos, materias primas, temperaturas, resistencia al ataque de escorias y usos.

Son refractarios ácidos. Las materias primas usadas son Cuarzo y Cuarcita. El cuarzo sufre, a los 870ºC una transformación alotrópica a Tridimita  y esta sufre otra transformación a los 1410ºC a Cristobalita. Produciéndose en cada transformación un importante aumento de  volumen (deben atravesarse lentamente)

La refractariedad es de 1723ºC y resiste bastante bien al ataque de escorias acidas. Se lo usa en las cúpulas de las Estufas Cowper y en las paredes de los Hornos de Coque.

- Refractarios silícico Aluminoso.

Se clasifican en dos grupos: a) Los que poseen Al2O3 entre un 20% y 45%  b) Los que poseen mas de 55%

      - La materia prima que se usa es la Arcilla, como por ejemplo Caolinita. La temperatura de fusión oscila entre 1600ºC y 1800ºC aumentando con el contenido de alumina. No resisten bien el choque térmico.

      - La materia prima principal es la alumina y a ella se le agregan arcillas según corresponda. La alumnina se puede obtener a partir de la bauxita por ejemplo. Cunado Al2O3 es del 100% resisten temperaturas de 2050ºC. Cuanta mas alumina poseen mayor es la resistencia a gases oxidantes y reductores, aumenta la conductividad térmica y se vuelven resistente tanto a escorias básicas como acidas. Se usan en revestimiento de Altos hornos, Cucharas de arrabio, Vagones termo.

- Colectores que favorecen la unión burbuja mineral.

Entre los colectores podemos encontrar los Xantatos, muy buenos colectores, consumo entre 25 y 100g por tn tratada. Estos pueden trabajar como colectores selectivos.  Responden a la siguiente formula.

Y también podemos encontrar los ditiofosfatos,

- Filtros Sparkle: ventajas, desventajas. Diferencias entre horizontales y verticales.

La ventaja es que trabaja en circuito cerrado, limpio, a presión y libre de contaminación. Permite en pequeños espacio tener una gran capacidad de filtrado usándolo en paralelo. La diferencia entre los horizontales y los verticales, es que en los primeros el sistema de cambio de cartuchos es más fácil mientras que en los segundos es mas complicado. Por otro lado en los horizontales la torta descansa sobre el lecho y no es necesaria la presión adicional dado que esta la gravedad y ella hace que el espesor de la torta sea homogéneo. El filtro horizontal se lo usa en trabajos pesados y alto rendimiento. Para su funcionamiento requiere cierre hidráulico. Este debe ser mantenido a presión.

- Convertidor Flash.

Este horno utiliza las reacciones de oxidación como fuentes de calor para fundir el mineral y producir la mata de cobre sin grandes necesidades de combustible. Combina oxidación y fusion en un solo paso. Se lo llama así por la “Fusión relámpago”. Entre las ventajas se encuentran la buena adaptabilidad a distintos porcentajes de concentrado, se obtiene mata de alto grado que reduce costos. Las desventajas son que la alimentación debe estar seca, el contenido de cobre en la escoria es elevado y por ello no se la puede descartar directamente. Requiere de una planta de oxigeno, una planta de tratamiento de escoria y una planta de acido sulfúrico.

- Que horno se utiliza para la alta producción de ladrillos refractarios (Hoffman).

Se utiliza el horno Hoffman Moderno dado que tiene la ventaja de cocinar grandes cantidades de ladrillos en forma pareja con un muy buen rendimiento del combustible

- Mejoras del nuevo horno Hoffman respecto del viejo.

Entre las mejoras se puede mencionar que el original tenía una gran masa de absorción de calor, las camaras de cocción eran pequeñas e innecesariamente complicadas de cargar. Por otro lado las compuertas entre cámaras eran grandes y difíciles de operar. Por ello la compuerta fue reemplazada por una pantalla de papel o tela. Se modifico la forma circular inicial a la forma elíptica actual.

- Producción de acero en hornos de corriente continua (ultima fecha y para joder)

- Hornos de Combustión externa. Ejemplos. Descripción de algunos.

Son hornos de combustión externa aquellos en los cuales el fluido que conbustiona no es el fluido de trabajo. Ejemplos de estos pueden ser el horno rotativo.

- Hornos de llama abierta: Esquema, descripción, ecuaciones, balance térmico. (creo que es el horno rotativo)

- Hornos de Carga Mixta: Definición, Usos industriales. (creo que se refiere al horno túnel y al hoffman)

- Hornos industriales

- Metalurgia secundaria en la fabricación del acero. Decir en que reactor se produce. Hacer el diagrama del reactor.

- Bomba Fuller – Kinyon (Presión, tipo, aplicación). Hacer esquema, explicar funcionamiento.

- Filtro de Tambor: (Presión, Tipo, aplicaciones). Esquema.

El filtro de tambor funciona generando un vacío y el tipo de trabajo es continuo. Se utiliza para filtrar en la industria azucarera y en la celulosa para la pulpa de papel.

- Módulos del cemento:

  - Modulo Hidráulico: 	CaO / ( SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 ) = 1,7 – 2,3

  - Modulo de Silicatos:	SiO2 / ( Al2O3 + Fe2O3 ) = 1,9 – 3,2

  - Modulo de Silícico:	SiO2 / ( Al2O3 ) = 2,5 – 3,5

  - Modulo de Alumina:	Al2O3 / ( Fe2O3 ) = 1,5 – 2,5

VERDADERO O FALSO

- Las trituradoras de mandíbulas tipo Dalton son especialmente para materiales duros y abrasivos.

Falso: Porque debido al mecanismo de las trituradoras Dalton se produce un mayor desgaste de las placas por lo tanto cuando el material es duro es mas recomendable las Blake dado que estas tiene un mecanismo de masticación que da como resultado un menor desgaste de las placas frente a materiales duros y abrasivos haciendo que se incurra en menores costos.

- Las trituradoras giratorias son más adecuadas que las de mandíbulas para el trabajo discontinuo no a plena carga.

Falso: Es lo contrario, las trituradoras giratorias son mas adecuadas siempre y cuando trabajen a plena carga.

- Las trituradoras de cilindros se usan para materiales duros y grandes.

Falso: Las trituradoras de cilindros se usan para materiales que no sean duros como carbón y harinas, y el material a triturar no debe ser mayor a la  veinteava parte del diámetro del rodillos..

- Las trituradoras de mandíbula tipo Blake es mejor que las de tipo Dalton para desintegrar materiales duros y abrasivos.

Verdadero: Dado que en las trituradoras Blake se produce un menor desgastes de las placas de trituración.

- Las trituradoras de martillos son aptas para materiales duros y muy abrasivos.

Falso: Estas no son aptas debido a que se produce un desgaste de los elementos moledores y son costosos. Serian convenientes en el caso de que se lograra un elemento moledor que no se desgaste por abrasión o impacto rápidamente. En tal caso se debería hacer el correspondiente análisis económico.

- En el AH no se usa hulla por su bajo poder calorífico.

Falso: No se usa la Hulla porque no posee las propiedades necesarias para el alto horno, entre las que podemos mencionar que  la hulla no posee la resistencia mecánica requería para soportar el peso de la carga del alto horno, posee una cantidad elevada de fino, etc.

- En el AH se puede colocar hasta un 30% de chatarra como carga.

Falso: En el alto horno no tiene sentido colocar chatarra porque es un proceso para desoxidar el hierro y la chatarra no requiere ese proceso. En donde se puede colocar hasta un 30% de chatarra es en el LD. Y se hace con motivo de enfriar el baño y reciclar esa chatarra.

- El coque se usa en HR para procesos de reducción directa.

Falso: Se usa carbón con buena resistencia mecánica. En el caso de que el coque fuera mas económico podría usarse este. La granulometría debe ser menor a 10mm